Влияние кислорода на фазовый состав пленок SiOx по данным УМРЭС

Курило Н.А., Величко К.Е.

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

kurilo@phys.vsu.ru

На сегодняшний день пленки нестеохиметрических оксидов кремния  SiOx являются перспективными материалами для использования в качестве запоминающего слоя ячейки резистивной памяти, базируемой на обратимом изменении сопротивления диэлектрика [1]. Также в настоящее время еще ведутся работы по использованию пленок SiOx  в качестве составляющих фотолюминесцентных приборов. Пленки нестехиометрических оксидов кремния SiOx имеют сложную структуру и их электрофизические и оптические свойства сильно зависят от «х» и могут кардинально отличаться при изменении данного показателя.

Исследуемые пленки нестехиометрических оксидов кремния (SiOx с x <2) толщиной 40 нм получены методом плазмостимулированного осаждения из газовой смеси SiH4 – O2 при контролируемом потоке газов. Однородные пленки SiOx осаждались на очищенные от естественного окисла пластины Si (100) КЭФ-7,5 на установке плазмохимического осаждения с широкоаппертурным источником и индуктивным возбуждением (при частоте возбуждения 13,56 МГц). Остаточное давление в рабочей камере было меньше, чем 10-5 Торр, и достигалось с помощью турбомолекулярного насоса. Подаваемый в реакционную зону поток моносилана (газовая смесь 10% SiH4, разбавленная Ar) был постоянен и составлял 10 см3/мин. Пленки SiOx различного состава получены путем изменения расхода О2 в диапазоне от 1 до 10 см3/мин. Во время роста пленки ВЧ мощность и температура подложки поддерживались на уровне 50 Вт и 200 0С, соответственно.

Исследования фазового состава плёнок SiOx проводили методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) на рентгеновском спектрометре-монохроматоре РСМ-500. Рентгеновские эмиссионные Si L2.3 спектры отражают плотность электронных состояний в валентной зоне (ВЗ) кремния, которая крайне чувствительна к образованию химической связи, наличию и отсутствию дальнего порядка, поэтому Si L2.3 спектры в различных соединениях кремния сильно отличаются (Рис.1-а). Благодаря этому, метод УМРЭС позволяет устанавливать наличие и соотношение аморфных фаз a-Si и a-SiOx различной стехиометрии, а также кристаллического c-Si.

Рентгеновские эмиссионные Si L2.3 спектры пленок SiOx с различным содержанием кислорода представлены на Рис.1-b. Данные спектры были зарегистрированы при энергии первичных электронов 1,5 кэВ, что соответствует глубине анализа ~25 нм [2]. Из рисунка 1-b видно, что в Si L2.3 спектре пленки SiOx, полученной при минимальном расходе О2 (1 см3/мин) главный максимум находится при E=89 эВ, что соответствует положению главного максимума субоксида SiO0.47 (Рис. 1-а). Кроме того, в спектре данного образца достаточно высокая интенсивность в области 92 эВ, что свидетельствует о наличии в образце фазы аморфного кремния a-Si, главный максимум которого расположен при 92 эВ.

Увеличение расхода О2 до 3 см3/мин приводит к появлению в спектре пленки SiOx двух ярко выраженных максимумов интенсивности при 89 эВ и 94,5 эВ (Рис.1-b), характерных для оксидов кремния с более высокой стехиометрией (х≥1,3), как это видно из Рис.1-а. При этом интенсивность спектра в области 92 эВ, связанная с наличием в пленке a-Si, заметно уменьшается.

При дальнейшем увеличении расхода кислорода в атмосфере реактора до 4 и 6 см3/мин приводит к уменьшению относительной интенсивности максимума при 89 эВ по сравнению с максимумом при 94,5 эВ в спектрах пленок SiOx (Рис.1-b), что свидетельствует об увеличении степени окисления субоксида кремния в этих пленках, как это видно из спектров эталонов (Рис.1-а).

И наконец, при максимальном расходе О2 =10 см3/мин, спектр пленки SiOx становится похожим на спектр SiO2.

Таким образом, по данным УМРЭС пленки SiOx, полученные методом плазмостимулированного осаждения из газовой смеси SiH4 – O2, содержат субоксиды кремния и аморфный кремний. При этом с увеличением расхода O2 от 1 см3/мин до 10 см3/мин стехиометрия субоксидов кремния в пленках SiOx увеличивается от SiO0.47 почти до SiO2, а также уменьшается содержание аморфного кремния.

Рис.1 – Рентгеновские эмиссионные Si L2.3 спектры эталонов: кристаллического кремния c-Si, аморфного кремния a-Si, нестехиометрических оксидов кремния SiO0.47, SiO1.3, SiO1.7 [3] и диоксида кремния SiO2 (a); и пленок SiOx, полученных при различных значениях расхода O2 (b).

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта FZGU-2020-0036 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Государственного задания.

1. Т.В.Перевалов и др., Физика твердого тела, 2019, том 61, вып.12, 2528.

2. E.P. Domashevskaya et. al., Surface and Interface Analysis, 2018, 50, 1265.

3. G. Wiech et al., Phys. Rev. B. 47 (1993) 6981–6989.