Спектральные зависимости фоточувствительности  p-Si(n-(Si2)1-x(ZnSe)x, 
p-Si(n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и p-Si(n-(Si2)1-x(CdS)x  структур

Амонов К.А., Саидов А.С., Усмонов Ш.Н.

Старший научный сотрудник

Физико-технический институт им. С.В. Стародубцева Академии наук Республики Узбекистан. Ташкент, Узбекистан

E-mail: kvant.ph@gmail.ru

В настоящее время в области физики полупроводников в связи с интенсивным развитием микро- и оптоэлектроники появилась потребность в новых материалах, обладающих свойствами, соответствующим требованиям полупроводниковых приборов и современной оптоэлектроники.

В настоящей работе приводятся результаты исследований спектральной зависимости фоточувствительности  p-Si(n-(Si2)1-x(ZnSe)x, p-Si(n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и 
p-Si(n-(Si2)1-x(CdS)x  структур.

Структуры были изготовлены выращиванием твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x, (Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и (Si2)1-x(CdS)x на р-Si подложках методом жидкофазной эпитаксии из ограниченного объема оловянного раствора-расплава по технологии описанной в работах [1, 2].

Спектральная чувствительность исследованных структур оценивалась по отношению тока короткого замыкания при различных длинах волн (Jф) к их максимальному значению (Jф,max) в виде: Jф/Jф,max. Значения I(λ) были нормированы на число фотонов. На рис. 1 (а) представлены спектральные зависимости чувствительности p-Si–n-(Si2)1-x(ZnSe)x, p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и p-Si–n-(Si2)1-x(CdS)x структур. Зависимость Jф/Jф,max = f(Еhv) для p-Si–n-(Si2)1-x(ZnSe)x структуры (рис. 1 (а), кр.1) начинает резко возрастать с возрастанием значения Еhv в интервале 1.18–1.58 эВ и достигает своего максимального значения при Еhv =1.97 эВ, после чего она снова уменьшается. Наблюдается изгиб в интервале энергии фотонов 1.58–1.63 эВ и 2.14–2.28 эВ, а также полка в интервал энергий 1.74–1.84 эВ, а также максимумы при 1.97 и 2.1 эВ, которые, вероятно, обусловлены варизонностью твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x по глубине слоя.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 1. Спектры фоточувствительности p-Si–n-(Si2)1-x(ZnSe)x – (1) p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y - (2) и p-Si–n-(Si2)1-x(CdS)x – (3) структур (а). Тетраэдрические связи твердого раствора (Si2)1-x(ZnSe)x. |

Спектральная фоточувствительность p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y структуры охватывает диапазон энергий от 0.98 до 2.9 эВ (рис. 1 (а) кр. 2). Зависимость Jф/Jф,max = f(Еhv) для p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y  структуры достигает своего максимального значения при Еhv =1.42 эВ, а также наблюдается полка в интервал энергий 1.46–2.14 эВ. Кроме того, в спектральной зависимости присутствуют пик чувствительности, расположенные в коротковолновой области спектра в интервал энергий 2.53 и 2.9 эВ.

Как видно из рис. 1 (а) (кр. 3) длинноволновый край чувствительности p-Si–n-(Si2)1-x(CdS)x гетероструктуры начинается с энергией фотонов Eph = 1.14 эВ и наблюдается максимумы при энергиях фотонов 1.58 и 1.73 эВ, полка при энергиях фотонов 1.79–1.88 эВ. Подъем фоточувствительности при энергиях фотонов Eph ( 2 эВ, по-видимому, обусловлен ковалентными связями Zn-Se и Cd-S, находящихся в узлах тетраэдрической решетки твердых растворов в окружении атомов кремния (см. рис. 1(б)). Как известно, энергия обрыва ковалентной связи Zn-Se и Cd-S в полупроводниковом материале ZnSe и CdS, совпадающая с величиной ширины запрещенной зоны селенида цинка и сернистого кадмия, составляет при комнатной температуре 2.7 и 2.42 эВ, соответственно. Однако, когда молекулы ZnSe и CdS замещает два атома Si в узлах тетраэдрической решетке кремния, ковалентная связь Zn-Se и Cd-S ослабевает под влиянием окружающих ее атомов Si. Молекулы ZnSe и CdS в твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x, (Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и (Si2)1-x(CdS)x имеют энергетический уровень, расположенный на (Ei = Еph – Eg,SiZnSe и (Ei = Еph – Eg,SiCdS ниже потолка валентной зоны твердого раствора. Следует отметить, что молекулы ZnSe и CdS образуют энергетические уровни, расположенные внутри валентной зоне твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x, (Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и (Si2)1-x(CdS)x [3,4].

Таким образом, показана возможность расширения спектрального диапазона чувствительности кремниевых структур на основе его твердых растворов (Si2)1-x(ZnSe)x, (Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и (Si2)1-x(CdS)x. Структуры p-Si–n-(Si2)1-x(ZnSe)x, p-Si–n-(Si2)1-x-y(Ge2)х(ZnSe)y и p-Si–n-(Si2)1-x(CdS)x могут быт использованы для расширения области спектральной чувствительности кремниевых  солнечных элементов.

Литература

1. S. Saidov, M. S. Saidov, Sh. N. Usmonov, K. A. Amonov, D. Saparov. Growth and spectral sensitivity of pSi-n(Si2)1-x(ZnSe)x structures. Applied Solar Energy. 2008, Vol. 44.  pp. 144–145.

2. А.S. Saidov, Sh. N. Usmonov, K. A. Amonov, M. S. Saidov, B. R. Kutlimuratov. Photosensitivity of pSi-n(Si2)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y heterostructures with quantum dots. Applied Solar, 2017, Vol. 53, No. 4, pp. 287–290.

3. Кайданов В.И., Немов С.А., Равич Ю.И. Резонансное рассеяние носителей тока в полупроводниках типа A IVB VI // ФТП, 1992, том. 26, вып. 2, ст.201-222.

4. A.V. Marchenko, E.I. Terukov, P.P. Seregin, A.N. Rasnjuk, and V.S. Kiselev Electron Exchange between Tin Impurity U– Centers in PbSzSe1-z Alloys // Semiconductors, 2016, Vol. 50, No. 7, pp. 876–882.

# Text boxes

Si

Zn

Se

Si

Si

Si

Si

Si

Si

а

б

c