Особенности кристаллической структуры соединения LiNi0.2Co0.8PO4

Ромашко П.Е.1, Сёмкин М.А.2

Студентка, 3 курс бакалавриата

1Институт естественных наук и математики УрФУ, Екатеринбург, Россия

2Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия
E–mail: polina.romashko.2014@mail.ru

Соединения Li(M,M’)PO4 (M и M’ – ионы 3d-переходных металлов) интересны как с фундаментальной, так и с практической точки зрения. Они относятся к классу магнитоэлектрических материалов, обладают антиферромагнитным упорядочением при низких температурах (ниже 20 К) и применяются в качестве материалов катодов в литий-ионных батареях [1]. Цель нашей работы заключается в рассмотрении особенностей кристаллической структуры соединения LiNi0.2Co0.8PO4. Номинальное соотношение никеля и кобальта позволяет ожидать несколько вариантов их преимущественного распределения в оливин структуре. Уточненные параметры структуры играют важную роль при описании физико-химических свойств литиевых ортофосфатов [2].

Соединение LiNi0.2Co0.8PO4 был получен глицерин-нитратным методом синтеза. Рентгенографические измерения были выполнены на дифрактометре высокого разрешения (BRUKER, Advance D8) при комнатной температуре (около 300 К), в геометрии по Брэггу-Брентано, монохроматическое излучение Cu K( (λ = 1,5406 Å). С помощью времени-пролетного нейтронного дифрактометра ДРВ (г. Дубна, Россия) [3] проведены нейтронографические исследования кристаллической структуры LiNi0.2Co0.8PO4 при 10 и 300 К. С помощью полнопрофильного анализа методом Ритвельда приведено описание дифрактограмм в пакете программ Fullprof Suite, построение кристаллической структуры выполнено в программе VESTA.

Кристаллическая структура Li(M,M’)PO4 описывается пространственной группой Pnma. Ионы Li занимают позицию 4a с координатами (0; 0; 0), ионы M, M’ и P занимают позиции 4c (x; 0.25; z), а ионы O расположены в двух узлах 4с и позиции 8d (x; y; z). В силу близости ионных радиусов ионов никеля (rNi2+ = 0.69 Å) и кобальта (rCo2+ = 0.72 Å) [4] поиск заселенностей кристаллографических позиций с помощью рентгенографических измерений существенно затруднен. Благодарю тому, что амплитуды когерентного рассеяния нейтронов ядрами кобальта примерно в четыре раза меньше bCo = 0.249∙10-12 см, чем ионами никеля bNi = 1.03∙10-12 см [5] и соотношения ионов 3d-переходных металлов (Ni – 20 %, Co – 80 %) в соединении, возможно рассмотреть четыре варианта распределения ионов никеля и кобальта в позиции 4с (Ni-Co-Co-Co; Co-Ni-Co-Co; Co-Co-Ni-Co; Co-Co-Co-Ni).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-60011.

Литература

- Semkin M.A., et al. Raman analysis and crystal structure of polycrystalline
LiNi1-xCoxPO4 (x = 0–0.5) // Appl. Phys. A 2021. V. 127 (67). P. 1–11.

- Urusova N.V., et al. Analysis of migration maps and features of magnetic properties of LiNi0.9M0.1PO4 (M = Co, Mn) single crystals // J. All. Comp. 2019. V. 781. P. 571–581.

- Balagurov A.M., et al. Neutron diffractometer for real-time studies of transient processes at the IBR-2 pulsed reactor // J. Sur. Invest. 2016. V. 10 (3). P. 467–479.

- Shannon R.D., et al. Effective ionic radii in oxides and fluorides // Acta Сryst. 1969. V. 25. P. 925–946.

- Sears V.F. Neutron scattering lengths and cross sections // Neutron News 1992. V. 3 (3). P. 26–37.