Моделирование электронной структуры твердых растворов монослойных MoS2xSe2(x-1)

Пименов Н.Ю., Лавров С.Д., Авдижиян А.Ю.

Аспирант

Российский технологический университет МИРЭА,

Физико-технологический институт, Москва, Россия

E-mail: nikitapimenov13@gmail.com

Открытый в 2004 году Новоселовым и Геймом способ получения графена методом микромеханического расщепления, [3] вызвал бурный интерес к исследованию двумерных материалов и их свойств. Дихалькогениды переходных металлов (ДПМ), представляют из себя класс слоистых материалов, имеющих структуру вида MX2, где M является переходным металлом (например Mo или W), а X – халькогеном (например S или Se). Интересной особенностью данных материалов является переход к прямой запрещенной зоне при уменьшении толщины материала до одного слоя против непрямозонного перехода в объемных структурах [4]. Благодаря наличию запрещенной зоны и ряду других свойств монослойные ДПМ находят применение в качестве материалов для создания одномерных полевых транзисторов, фотодетекторов, солнечных элементов и других устройств современной опто- и наноэлектроники [1]. Из-за схожей атомной структуры различных ДПМ, возможно создание смесей на их основе (например, MoxWx-1S2 или MoS2xSe2(x-1), где x = 0÷1). Изменяя состав смесей можно варьировать ширину запрещенной зоны, что в свою очередь позволяет наиболее оптимально подбирать параметры устройств на основе данных монослоев.

Данная работа посвящена теоретическому исследованию зависимости ширины запрещенной зоны монослойных смесей MoS2xSe2(x-1) в зависимости от их морфологического состава. Расчеты электронной структуры и оценка ширины запрещенной зоны были проведены на основе теории функционала электронной плотности, реализованной в программном пакете QUANTUM ESPRESSO [2]. По результатам расчетов было установлено, что ширина запрещенной зоны достигает максимального значения в случае x = 1 (MoS2) и начинает уменьшается с добавлением в смесь атомов Se, достигая минимального значения при х = 0 (MoSe2).

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (государственное задание №FSFZ-0706-2020-0022).

Литература

- Choi W. et al. Recent development of two-dimensional transition metal dichalcogenides and their applications // Mater. Today. 2017. Vol. 20, № 3. P. 116–130.

- Giannozzi P. et al. QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials // J. Phys. Condens. Matter. 2009. Vol. 21, № 39. P. 395502.

- Novoselov K.S. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films // Science (80-.). 2004. Vol. 306, № 5696. P. 666–669.

- Yun W.S. et al. Thickness and strain effects on electronic structures of transition metal dichalcogenides: 2H-MX 2 semiconductors (M = Mo, W; X = S, Se, Te) // Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 2012. Vol. 85, № 3.