Структурные исследования островков с двумерными слоями бор-углерод атомного масштаба в легированных бором синтетических монокристаллах алмаза

Москаленко В.А.1, Поляков С.Н2,3., Денисов В.Н.1,2,4, Денисов В.В.2, Жолудев С.И.2, Ломов А.А.5, Мартюшов С.Ю.2, Молчанов С.П.6, Терентьев С.А.2, Бланк В.Д.1,2

1аспирант, 2,3ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н., 1,2,4ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н., 2аспирант, 2научный сотрудник, к.ф.-м.н., 5ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н., 2научный сотрудник, 6заведующий сектором, к.ф.-м.н., 2директор, к.т.н., 1,2профессор, д.ф.-м.н.

1Московский физико-технический институт, 
Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, Долгопрудный, Россия
E–mail: valerii.moskalenko@phystech.edu

2Институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Троицк, Москва, Россия

3Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

4Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия

5Физико-технологический институт имени К.А. Валиева РАН, Москва, Россия

6Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

Образование 2D структуры в легированных бором синтетических монокристаллах алмаза (ЛБА) привело к возникновению ряда физических явлений, в частности, металлической проводимости и сверхпроводимости [1]. Выяснение природы возникновения этих явлений и других необычных физических эффектов, обусловленных переходом от 3D к 2D системе, послужило стимулом для проведения более детальных исследований структуры. Поскольку монокристаллы ЛБА относятся к категории материалов со сложной непериодической на атомном уровне структурой, то для проведения исследований был использован комплексный подход, базирующийся на использовании современных диагностических методов, включающих в себя лабораторные и синхротронные методы рентгеновской дифрактометрии, атомно-силовую микроскопию и рамановскую спектроскопию [2]. Следует отметить, что информация о структуре на атомном уровне имеет решающее значение для раскрытия полного потенциала таких материалов с точки зрения их практического применения в различных областях науки.

В ходе проведения исследований было установлено, что поверхность ростовых граней ЛБА при высоком уровне легирования бором состоит из островков с чередующимися 2D слоями бор-углерод. Островки произвольной формы, возвышающиеся над поверхностью (111) ЛБА, образуются на завершающей стадии роста кристалла, происходящего в неравновесных условиях [3]. Именно неравновесные условия роста обеспечивают повышение растворимости бора и, следовательно, повышение его концентрации в отдельных островках до значения 1022 см-3, в конечном итоге приводя к возникновению напряжения в них. Поперечные размеры островков составляют от нескольких единиц до десятков микрон, а высота от 0.5 до 3 мкм. Экспериментально установлено, что напряжения в островках трехосные растягивающие [4]. Определены количественные значения этих напряжений в поперечном и продольном направлениях. Максимальное растягивающее напряжение в направлении, нормальном к поверхности, достигает 63.6 ГПа, что близко к пределу разрушения алмаза, равному 90 ГПа в кристаллографическом направлении [111] [5]. Использование метода фазового контраста атомно-силовой микроскопии позволило впервые наблюдать на поверхности островки с 2D слоистой структурой. Установлено, что наблюдаемый экспериментально ступенчатый характер растягивающих напряжений при максимально возможных концентрациях бора в островках однозначно связан с дискретным изменением расстояний атомного масштаба между слоями бор-углерод. Этот факт объясняет природу ступенчатого сдвига алмазного пика комбинационного рассеяния света с шагом 5 см-1. Установлено, что в объеме монокристалла ЛБА двумерная структура с чередующимися бислоями бор-углерод существует в виде нанолистов с поперечными размерами ~2 нм. Растягивающие напряжения в объеме более чем на порядок ниже и составляют величину 1.5 ГПа. Полученные экспериментальные результаты однозначно подтверждают предложенную ранее в [1] структурную модель ЛБА. Показано, что совместное использование методов комбинационного рассеяния света, фазового контраста и локального рентгенодифракционного анализа может служить эффективным способом нахождения сверхпроводящих областей на поверхности (111) граней ЛБА с температурами сверхпроводящих переходов 2 и 4 К. Это, в итоге, открывает перспективу проведения уникальных экспериментов по исследованию сверхпроводящих свойств островков, содержащих слои бор-углерод атомного масштаба, и сделать вывод о механизме сверхпроводимости.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-02-00415.

Литература

- Polyakov S. N. et al. Formation of boron-carbon nanosheets and bilayers in boron-doped diamond: origin of metallicity and superconductivity //Nanoscale research letters. – 2016. – Т. 11. – №. 1. – С. 1-9.

- Polyakov S. N. et al. Structure Investigations of Islands with Atomic-Scale Boron–Carbon Bilayers in Heavily Boron-Doped Diamond Single Crystal: Origin of Stepwise Tensile Stress //Nanoscale research letters. – 2021. – Т. 16. – №. 1. – С. 1-12.

- Blank V. D. et al. The influence of crystallization temperature and boron concentration in growth environment on its distribution in growth sectors of type IIb diamond //Diamond and related materials. – 2007. – Т. 16. – №. 4-7. – С. 800-804.

- Kandil F. A. et al. A review of residual stress measurement methods-a guide to technique selection. – 2001.

- Telling R. H. et al. Theoretical strength and cleavage of diamond //Physical Review Letters. – 2000. – Т. 84. – №. 22. – С. 5160.