Атомное строение монокристаллов гексаборида лантана в широком температурном диапазоне

Гридчина В.М.

Студент

МИРЭА – Российский технологический университет, физико-технологический институт Москва, Россия

vasilisa.gridchina@gmail.com

Бориды редкоземельных элементов обладают уникальным многообразием физических свойств, зависимых от состава и внешних условий. Благодаря своей химической устойчивости, прочности, тугоплавкости они применяются в радиоэлектронике, ядерной технике, в машиностроении и приборостроении, а также при калибровке высокоточных приборов, предназначенных для структурных исследований кристаллов. Накопленная к настоящему времени экспериментальная информация о физических свойствах высших боридов при низких температурах не может быть соотнесена с информацией о структуре кристаллов по причине практически полного отсутствия структурных данных при температурах ниже комнатной. Фундаментальные исследования высших боридов редкоземельных элементов в широком диапазоне температур помогут создать целостную картину взаимосвязей в цепочке состав-структура-свойства и дополнить ряд функциональных материалов, уже имеющих применение в различных областях техники и приборостроения.

В данной работе методом рентгеноструктурного анализа исследованы монокристаллы гексаборида лантана, который в настоящее время является наиболее широко используемым материалом среди высших боридов редкоземельных элементов (РЗЭ). Структуру всех соединений с общей формулой RB6 (R = La-Gd) принято относить к кубической сингонии и рассматривать в виде двух подсистем: катионной и борной. Элементарная ячейка представляет собой куб, центре которого атом металла, определяющий физические свойства соединения, а в вершинах располагаются октаэдры из атомов бора, формирующие каркас структуры и обеспечивающий высокую прочность кристаллов.

С выбранными образцами монокристалла LaB6 были проведены прецизионные эксперименты на дифрактометре Xcalibur с каппа-геометрией и координатным детектором EOS S2 при температурах 95К, 130К, 293К. Структура решена и уточнена в пр. гр. Pm-3m (a95K = 4.1518 Å, a130K = 4.1524 Å, a293K = 4.1550 Å). Итоговые R-факторы расходимости составили не более 0.9%. Значения остаточной электронной плотности не превышали 1 э/Å3.

В результате уточнения структуры было обнаружено, что изменение расстояний бор-бор с уменьшением температуры происходит неравномерно внутри октаэдров, состоящих из атомов бора, и между ними. Предположительно, гексабориды РЗЭ подвержены коллективному динамическому эффекту Яна-Теллера, как это было обнаружено ранее в других высших боридах [1]. Это может привести к искажениям решетки и нарушениям распределения электронной плотности в структуре.

Литература

- Sluchanko N., Bogach A., Bolotina N., Glushkov V., Demishev S., Dudka A., Krasnorussky V., Khrykina O., Krasikov K., Mironov V., Filippov V., Shitsevalova N. Rattling mode and symmetry lowering resulting from instability of B12 molecule in LuB12 // PhysRevB. 2018. V. 97. P. 035150.