Моно- и биметаллические наночастицы на основе FE и CО, полученные фронтальной полимеризаций и последующим термолизом акриламидных комплексов

Айдемир Т. 1, Джардималиева Г.И. 2, Кыдралиева К.А. 1

Аспирант 4 года, инженер кафедры

«Авиационные материалы и технологии в медицине»

1Московкий авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Москва, Россия

2Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Московская область, Россия

E–mail: rumit@live.ru

Решение задачи получения устойчивых функциональных композиционных материалов на основе высокодисперсных порошков металлов состоит из двух базовых направлений: создание эффективного нано-наполнителя и формирование защитного формообразующего матрикса. Цель данного исследования состояла в синтезе металлосодержащего наполнителя в собственном активном карбонизированном матриксе, допированным азотом (-Ме-/C-N). Одним из эффективных способов получения функциональных наноструктурных наполнителей являются термические превращения (термолиз) металлосодержащих акриламидных мономеров (FeAAm, CoAAm, FeCoAAm), которые протекают через промежуточную стадию – полимеризацию мономера в твердой фазе [1-3]. В ходе таких реакций происходит совмещение формирования наночастиц металлов и стабилизирующей их полимерной матрицы. Преимуществом метода фронтальной полимеризации получения нанокомпозитов является протекание синтеза в мягких условиях, а именно небольшое давление прессования мономера, отсутствие специально вводимого инициатора, сравнительно невысокие температуры поджига, проведение реакции в нормальном объеме, простота эксперимента, осуществление полимеризации в одном реакторе, чистота получаемых продуктов, также можно отметить высокую скорость реакции, низкие энергозатраты и возможность проведения полимеризации без дополнительных растворителей.

Рис. 1. Дифрактограммы моно и биметаллических продуктов термолиза полиакриламидных комплексов металлов:

Co/C-N (673 К), Fe/C-N (773 К), FeCo/C-N (773 К)

Термолиз металлосодержащих мономеров проводился при температурах: 673 и 773 К. Рентгенофазовый анализ образцов показал, что термолиз продуктов фронтальной полимеризации − акриламидного комплекса FeAAm при 773 К приводит к образованию высокодисперсных наночастиц Fe/C-N [1] (6 пиков на дифрактограмме указывают на монокристаллическое железо). Термолиз акриламидного комплекса CoAAm при 643 К, согласно РФА, приводит к образованию наночастиц монокристаллического кобальта (на дифрактограмме видны 4 характерных пика), также установлено, что температуры термолиза около 650-673 К было достаточно для получения ферромагнитных нанокристаллитов кобальта [2, 3]. Эксперимент показал, что для синтеза биметаллического комплекса FeCo/C-N необходима температура 773 К, его дифрактограмма имеет 2 ярко выраженных пика характерных для сплава FeCo c расчетным размером кристаллитов 8-10 нм.

Просвечивающая электронная микроскопия синтезированного Fe/C-N позволила определить конгломераты со средним размером около 80 нм, состоящие из полимеризованной карбидной, оболочки с инкапсулированными субкристаллитами Fe (около 40 нм), каждый из которых также состоит из монокристалла Fe размером 8 нм (рис. 2 а). Образец Co/C-N имеет мелкозернистую структуру, содержит высокодисперсную фазу Co (средний размер 15 нм), где, вероятно, каждый кристалл имеет собственную, локально ориентированную полимеризованную карбидную оболочку (рис. 2 б).

а)                                   б)                                     в)

Рис.2. Данные просвечивающей электронной микроскопии для образцов

а) Fe/C-N, б) Co/C-N, в) FeCo/C-N

Биметаллический комплекс FeCo/C-N состоит из наноструктур сферического типа со средним размером 100 нм. Структура сферического комплекса состоит из внешней полимеризованной углеродной оболочки, допированной атомами азота, внутри располагаются субсферические конгломераты с средним размером 20 нм, состоящие также из карбонизированной оболочки и инкапсулированных биметаллических комплексов FeCo c средним размером 10 нм (рис. 2 в).

Таким образом, синтезированные моно- и биметаллические комплексы имеют ярко выраженную многослойную структуру, что придает материалам ряд уникальных свойств, таких как магнетизм в упругом матриксе, относительная фрикционная устойчивость, и способность к поглощению электромагнитного излучения в радиочастотном диапазоне длин волн.

Данное исследование проводится в рамках гранта РФФИ №19-38-90138.

Литература

- Uflyand I. E., Zhinzhilo V. A., Dzhardimalieva G. I. New Example of Metal-Containing Monomers for Frontal Polymerization //ChemistrySelect. – 2019. – Т. 4. – №. 7. – С. 2105-2108.

- Sowka E., Leonowicz M., Kaźmierczak J., Ślawska-Waniewska A., Pomogailo A.D., Dzhardimalieva G. I. Formation of cobalt nanoparticles in inorganic matrix by frontal polymerisation and thermolysis of metal-containing monomers // Physica B: Condensed Matter. – 2006. – Т. 384. – №. 1-2. – С. 282-285.

- Uflyand I.E., Zhinzhilo V.A., Lapshina L.S., Novikova A.A., Burlakova V.E., Dzhardimalieva G. I. Conjugated thermolysis of metal chelate monomers based on cobalt acrylate complexes with polypyridyl ligands and tribological performance of nanomaterials obtained //ChemistrySelect. – 2018. – Т. 3. – №. 31. – С. 8998-9007.