Неводный синтез и исследование спектральных свойств сульфида кадмия

Игнатов Евгений Владиславович

Студент кафедры неорганической химии

Научный руководитель – Смагин В.П.,  e-mail: smaginv@yandex.ru

Алтайский государственный университет,

институт химии и химико-фармацевтических технологий, Барнаул, Россия

E–mail: evgenij.ignatov.2000@mail.ru

В научной литературе описаны способы получения сульфидов переходных металлов путем их осаждения сероводородом из водных растворов солей металлов. Недостатком этих способов является образование аморфных или частично кристаллических осадков   [1].

Разработаны также гидротермальные методы синтеза, недостатком которых является использование водных растворов солей, что приводит к гидролизу целевого продукта. Кроме того, данный	 метод синтеза предполагает применение высоких температур и давлений [2].

Наиболее удобным и экологически безопасным является способ получения сульфидов переходных металлов путем взаимодействия гидроксидов, ацетатов, октаноатов и некоторых других соединений переходных металлов с выделяющимся в ходе реакции сероводородом. При этом в процессе реакции совмещаются стадии получения сероводорода при взаимодействии алкана с элементной серой и связывания его в нерастворимый сульфид металла [3].

В данной работе был применен указанный способ получения сульфидов переходных металлов для синтеза сульфида кадмия из его соли (ацетата) в неводной среде жидких предельных углеводородов. Получение целевого вещества проводилось путем взаимодействия заранее синтезированного ацетата кадмия и сероводорода в реакционной колбе с использованием глицериновой бани. Поскольку элементная сера взаимодействует с углеводородами при температуре выше 170 °С [3], в качестве растворителя был выбран доступный реагент н-додекан с температурой кипения 216 °С.

При проведении синтеза серу брали в двукратном количестве для более полного связывания ионов кадмия в нерастворимый сульфид. Первоначально проводилось растворение серы в н-додекане при нагревании, затем в колбу вносился раствор ацетата кадмия в н-додекане. Синтез проводился при температуре 180 °С в течение 8 часов.

По завершении указанного времени производилось фильтрование горячего содержимого колбы под вакуумом. Осадок промывали на фильтре горячим гексаном, затем этиловым спиртом. Продукт реакции высушивали на воздухе.

После этого проводилась пробоподготовка образца и регистрация ИК-спектра продукта  реакции. Также был зарегистрирован ИК-спектр исходного ацетата кадмия.

ИК-спектр синтезированного в среде н-додекана сульфида кадмия показал отсутствие характеристических полос поглощения воды и карбоксилат-ионов. В спектре ацетата кадмия наблюдались характерные полосы поглощения, отвечающие антисимметричным и симметричным валентным колебаниям карбоксильной группы.

***

Таким образом, была подтверждена применимость неводного метода синтеза для получения сульфида кадмия. Сульфид кадмия находит широкое применение в современной науке и технике в качестве широкозонного полупроводника, а также в области оптоэлектроники, лазерной техники  [4].

На основе сульфида кадмия могут быть получены квантовые точки, являющиеся перспективными материалами для биологии и медицины [5]. В связи с этим, исследования в области разработки экологически безопасных и эффективных методов синтеза сульфидов переходных металлов, в частности сульфида кадмия, становятся все более актуальными.

Литература

- Бауэр Г. Руководство по неорганическому синтезу. М.: Мир. 1985.

- Литвин Б.Н., Пополитов В.И. Гидротермальный синтез неорганических соединений. М.: Наука. 1984.

- Перов Э.И., Харнутова Е.П. Синтез сульфидов d-металлов Ι, ΙΙ и VΙΙΙ групп периодической системы в жидких н-алканах // Известия Алтайского государственного университета. 2010, Химия, №3-2(67). С. 186-189.

- Herron N., Wang Y. Nanometer-sized semiconductor clusters: materials synthesis, quantum size effects, and photophysical properties // The Journal of Physical Chemistry. 1991, № 2(95). p. 525–532.

- Gill R., Willner I., Zayats M. Semiconductor quantum dots for bioanalysis // Angewandte Chemie International Edition. 2008,  № 40(47). p. 7602–7625.