Литые титановые детали газотурбинного двигателя

Галиева Айназ Айратовна

Студент 3 курса бакалавриата

Научный руководитель – Яруллина А.Ф., к.х.н., доцент

Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева КАИ, Казань, Россия

E–mail: galiewa.ajnaz@gmail.com

Литые титановые детали газотурбинного двигателя типа «крыльчатки» изготавливаются методом литья по выплавляемым моделям. Благодаря данному методу можно максимально приблизить отливки к готовой детали. Вследствие этого резко снижается трудоемкость и стоимость изготовления изделий, уменьшается расход металла и инструмента, идет экономия энергетических ресурсов, сокращается потребность в оборудовании. Используя данный метод, открывается возможность проектировать сложные тонкостенные конструкции, уменьшая массу и габариты изделий, создавать детали, невыполнимые другим методом обработки [1-2].

Основным оборудованием, которое применяется для литья по выплавляемым моделям, является вакуумно-дуговая печь.

Вследствие большого сродства титана к кислороду и образования нитридов титана при нагреве его в воздушной среде плавка титановых сплавов возможна только в вакууме или в среде нейтральных газов.

Широкое распространение имеют графитовые формы. Их изготовляют из смесей, в состав которых входят в качестве основы графит, в качестве связующего - смолы, пеки. Смеси уплотняют на встряхивающих или прессовых машинах под давлением 0,2 - 0,8 МПа. Изготовленные формы после выдержки на воздухе подвергают сушке при температуре 120°С от 8 ч до 3 суток, а также обжигу в восстановительной атмосфере при 700 - 980°С в течение 1 - 24 ч. При этой температуре связующее коксуется и из формы практически полностью удаляются все летучие вещества.

Анализ технологии литья титановых деталей ГТД:

1. Для литья титановых отливок используется сложный трудоемкий процесс литья по выплавляемым моделям.

2. Титановый сплав имеет низкую жидкотекучесть.

3. В процессе получения заготовки имеют место дефекты типа рыхлоты, пор.

Предложено:

- провести упрочнение титановых отливок в газостате при температуре порядка 950°C и давлении 1500-2000 МПа.

- после упрочнения в газостате отливки подвергнуть термической обработке.

Литература

1. Сулима А.М. Основы технологии производства газотурбинных двигателей. М., 1996.

2. Озеров В.А., Шкленник Я.И. Литье по выплавляемым моделям. М., 1999.