Оптическая когерентная микроскопия устройств интегральной нанофотоники

Сиротин М.А., Ромодина М.Н., Любин Е.В., Соболева И.В., Вигдорчик В.В., 
Сафронов К.Р., Ахременков Д.В., Бессонов В.О., Федянин А.А.

Студент

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: sirotin@nanolab.phys.msu.ru

Оптическая когерентная микроскопия (ОКМ) — метод трехмерной визуализации микрообъектов, основанный на сочетании оптической когерентной томографии (ОКТ) и конфокальной микроскопии [1]. ОКМ позволяет визуализировать трехмерное распределение оптической плотности образца и обладает субмикронным разрешением [2]. Кроме того, одна из разновидностей метода, фазочувствительная ОКМ, обладает субнанометровой осевой чувствительностью к изменениям оптической длины пути [3]. Субмикронная разрешающая способность ОКМ обуславливает ее применение для изучения полупрозрачных объектов.

Одной из областей применения ОКМ в последнее время является дефектоскопия микроскопических устройств и чипов. ОКМ дает возможность неинвазивно изучать внутреннюю структуру полупрозрачных объектов, а потому с ее помощью можно проводить поиск дефектов в различных полимерных и кристаллических устройствах, не разрушая их структуру и позволяя в дальнейшем использовать проверенное устройство. ОКМ применяется для исследования микроскопических устройств фотоники и волоконной оптики [4].

Нашей целью было применение фазочувствительной ОКМ для изучения полупрозрачных полимерных устройств, созданных с помощью метода фемтосекундной лазерной полимеризации [5]. В начале были исследованы тестовые полимерные микропризмы — прототипы устройств для заведения излучения в волноводы [5]. На рисунке 1 показано сравнение изображения призмы, полученного с помощью оптического микроскопа (а), а также с помощью фазочувствительной ОКМ: карта интенсивности рассеяния (б) и оптической разности хода, пересчитанной в высоту (в). Фазочувствительная ОКМ позволила определить геометрические размеры призмы и построить карту распределения показателя преломления материала.

Преимуществами метода являются неинвазивность и способность изучать внутреннюю структуры полупрозрачных объектов, что важно при дефектоскопии устройств интегральной фотоники, обладающих сложной внутренней структурой — например, зазорами. Так, разрабатывается подход для дефектоскопии зазоров в миниатюрной схеме Отто [6], для которой величина и форма зазора оказывают большое влияние на эффективность заведения оптического излучения в волновод. Рисунок 2 показывает измеренную зависимость высоты зазора микропризмы схемы Отто [6] от номера образца. Это позволяет соотнести получаемую в эксперименте эффективность заведения излучения в волновод с предсказанной теоретически при данной высоте зазора.

Работа поддержана Фондом развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (20-2-9-38-1), Центром квантовых технологий МГУ и выполнена в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

[1] M. Yamanaka, et al., Sci. Rep. 6 (1), p. 1-8 (2016).

[2] A. Federici and A. Dubois, Opt. Lett. 40 (22), p. 5347-5350 (2015).

[3] C. Joo, et al., Opt. Lett. 30 (16), p. 2131 (2005).

[4] D. R. Reyes, M. Halter, and J. Hwang, J. Microsc. 259 (1), p. 26-35 (2015).

[5] K. A. Abrashitova, et al., Appl. Sci. 8 (1), p. 63 (2018).

[6] K. R. Safronov, et al., J. Phys. Conf. Ser., 1461 (1), p. 012147 (2020).

Рисунок 1. Изображение тестовой полимерной микропризмы, полученное с помощью оптического микроскопа (a) и с помощью ОКМ: карта интенсивности рассеяния (b) и оптической разности хода, пересчитанной в высоту (c). Шкала 5 мкм.

Рисунок 2. Зависимость высоты зазора микропризмы миниатюрной схемы Отто 
от номера образца.