Усиление и сверхбыстрая модуляция оптических свойств магнитоплазмонного кристалла на основе золотых наносфер

Останин Г.С., Кирьянов М.А., Мусорин А.И., Долгова Т.В., Федянин А.А.

Студент, 3 курс специалитета

Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

ostanin@nanolab.phys.msu.ru

В настоящее время изучение сверхбыстрых процессов возможно при помощи модуляции свойств материала мощным лазерным импульсом. Исследования подобных процессов осуществляется при помощи методики зонд-накачка. В металлах лазерный импульс вызывает нагрев электронного газа и изменение диэлектрической проницаемости[1]. Пропускание является одной из величин, изменяющейся на субпикосекундном масштабе. Дифференциальное пропускание представляет собой изменение коэффициента пропускания образца под действием мощного лазерного импульса

где T(лазер) – коэффициент пропускания образца под воздействием лазерного излучения, T(0) - коэффициент пропускания образца в отсутствие лазерного излучения. Было показано, что сверхбыстрая модуляция может быть усилена при помощи возбуждения локализованных плазмонов (ЛП), образующих резонансные особенности в спектрах отражения и пропускания наноразмерных структур из благородных металлов[2]. Спектральное положение и ширина резонанса образования ЛП сильно зависят от диэлектрической проницаемости среды и будут изменяться под действием мощного лазерного импульса.

В данной работе исследовались временные зависимости спектров дифференциального пропускания методикой “зонд-накачка” для магнитоплазмонного кристалла на основе железо-иттриевого граната.  Образец представляет собой двумерный массив периодически расположенных золотых наносфер, покрытых слоем железо-иттриевого граната. Магнитооптические свойства образца исследовались в работах[3,4].

а)							б)

Рис. 1.      а) ΔT/T от задержки между лучами зонда и накачки при различных длинах волн и б) Спектр ΔT/T

С помощью методики “зонд-накачка” были измерены зависимости ΔT/T от задержки между лучами зонда и накачки для длин волн в диапазоне от 450 нм до 750 нм (Рис.1.а). В спектре дифференциального пропускания (Рис.1.б). присутствуют резонансные особенности на 530 нм – квази-волноводная мода в слое граната, на 610 нм и на 720 нм – квадрупольный и дипольный плазмонные резонансы в золотых наносферах, соответственно. Динамика дифференциального пропускания на длинах волн различных резонансов демонстрирует отличающиеся характерные времена. Это связано разной скоростью процессов, происходящих в золоте и в гранате.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

[1]Sun C.K. et al. Femtosecond investigation of electron thermalization in gold // Physical Review B – 1993. – Vol. 48, p. 12365

[2]Voisin C. et al. Ultrafast electron-electron scattering and energy exchanges in noble-metal nanoparticles //Physical Review B. – 2004. – Т. 69. – №. 19. – С. 195416.

[3]Chetvertukhin A. V. et al. Transverse magneto-optical Kerr effect in 2D gold–garnet nanogratings //Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2015. – Т. 383. – С. 110-113.– 1996. – Т. 76. – №. 22. – С. 4250.

[4]Musorin A. I. et al. Tunable multimodal magnetoplasmonic metasurfaces //Applied Physics Letters. – 2019. – Т. 115. – №. 15. – С. 151102.