# АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ РАДИАЦИОННЫХ МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

# Хуцистова А.О.1, Николаева А.А.2, Розанов В.В.1,3, Матвейчук И.В.3

Студент

1Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия;

2Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ,	
Москва, Россия;

3Всероссийский научно-исследовательский
институт лекарственных и ароматических растений, 
Москва, Россия

E-mail: khutcistova.ao17@physics.msu.ru

Актуальность проблемы совершенствования методов стерилизации биоимплантатов определяется в значительной степени высокой востребованностью биопластического материала для проведения восстановительных операций в самых разных областях практической медицины, с одной стороны, и необходимостью безусловного обеспечения безопасности реципиента при проведении корректирующих хирургических вмешательств, с другой. В целях обеспечения максимально возможной стерильности имплантатов сегодня в тканевых банках используется большое количество различных методик, среди которых в качестве одной из самых перспективных и эффективных следует выделить радиационное облучение. В настоящее время растет интерес к высокоэффективным комбинированным методам, способным снизить повреждающее действие ионизирующего излучения на костные трансплантаты. В докладе обсуждаются новые подходы к совершенствованию комбинированных технологий стерилизации костных имплантатов. Они основаны на использовании рентгеновского излучения наряду с обработкой пучками быстрых электронов и гамма-излучением и открывают новые возможности для развития радиационных технологий при снижении дозы поглощения с сохранением необходимого уровня стерильности биоимплантатов [1,2].

Сложность практического решения проблемы достижения необходимого уровня стерильности имплантатов связана с тем, что любое высокоэнергетическое стерилизующее воздействие способно вызвать определенные изменения свойств и характеристик биологических тканей [3-7]. Сравнительная оценка параметров различных методик стерилизации биоимплантатов определяет преимущественное использование технологии радиационной стерилизации [8].

В проведенном эксперименте в качестве экспериментального материала были использованы образцы кортикальной костной ткани быка прямоугольной формы с размерами 18×8×6 мм. До стерилизации образцы были контаминированы смешанной микрофлорой. Отдельные группы образцов подвергались либо только радиационному воздействию, либо только озоновой обработке, либо воздействию обоих видов. Образцы облучали пучком ускоренных электронов, получаемых от ускорителя электронов непрерывного действия УЭЛР-125-Т-001 с энергией 1 МэВ, созданного на базе НИИЯФ имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Полную стерильность на обеих культуральных средах (тиогликолевая и среда Сабуро) через 14 суток эксперимента продемонстрировали только образцы, подвергавшиеся комбинированному воздействию – последовательной обработке озоно-кислородной смесью с концентрацией 6–8 мг/л в течение 10–20 минут и последующим радиационным облучением с величинами поглощенных доз 11, 15 и 27 кГр [9]. При этом достигается значительное уменьшение уровня исходной обсемененности образцов и их резистентности к радиационному воздействию, что позволяет обеспечить достижение требуемой стерильности [5].

Дальнейшее развитие комбинированных методик подтвердило их перспективность и при использовании в технологической цепочке по изготовлению костных имплантатов различного композиционного состава с варьируемыми морфомеханическими и структурными характеристиками [10-12].

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

# Список литературы

- Денисов-Никольский Ю.И., Матвейчук И.В., Розанов В.В. Сравнительная структурно-функциональная характеристика костных алло- и ксеноимплантатов // Технологии живых систем, 2013. Т. 10. № 8. С. 25–30.

- Денисов-Никольский Ю.И., Матвейчук И.В., Розанов В.В. Инновационные подходы к структурно-функциональному анализу костной ткани для решения фундаментальных и прикладных задач в биоимплантологии и биоматериаловедении // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии, 2012. № 1. С. 223–228.

- В.И. Пантелеев, В.В. Розанов, И.В. Матвейчук, М.В. Лекишвили, Н.Н. Сысоев, С.А. Шутеев, С.В. Альков, Т.М. Андреева. Медицинские озоновые технологии. Новые задачи, возможности, оборудование. Биомедицинская радиоэлектроника. 2013;(2):3–11.

- Агалакова Л.М., Кирилова И.А., Матвейчук И.В., Пантелеев В.И., Розанов В.В. Инновационные подходы к совершенствованию процесса стерилизации для решения задач биоимплантологии. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2013;(11):92–8

- Алимов А.С., Близнюк У.А., Борщеговская П.Ю., Варзарь С.М., Еланский С.Н., Ишханов Б.С., Литвинов Ю.Ю., Матвейчук И.В., Николаева А.А., Розанов В.В. и др. Применение пучков ускоренных электронов для радиационной обработки продуктов питания и биоматериалов. Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2017;81(6):819–23.

- Андреева Т.М., Лекишвили М.В., Литвинов Ю.Ю., Матвейчук И.В., Николаева А.А., Розанов В.В. Инновационные подходы к стерилизации костных имплантатов. Технологии живых систем. 2015;12(4):74–6.

- Булатов А.А, Савельев В.И., Рыков Ю.А. Комбинированный способ стерилизации костных трансплантатов (Патент РФ № 2356224, 27.05.2009)

- Матвейчук И.В., Розанов В.В. Современное состояние и перспективные инновационные направления развития способов стерилизации биоимплантатов // Альманах клинической медицины. 2019; 47(7):634–646.doi:10.18786/2072-05052019-47-063

- Гордонова И.К., Литвинов Ю.Ю., Матвейчук И.В., Розанов В.В., Никитина З.К., Николаева А.А., Пантелеев И.В., Сидельников Н.И., Черняев А.П. Комбинированный способ стерилизации костных имплантатов // Патент РФ №2630464 от 08.09.2017 г

- Быков В.А., Краснов В.В., Литвинов Ю.Ю., Матвейчук И.В., Розанов В.В., Сидельников Н.И. Способ получения костного имплантата на основе стерильного деминерализованного костного матрикса  // Патент РФ №2679121 от 06,02.2019 г.

- Быков В.А., Краснов В.В., Литвинов Ю.Ю., Матвейчук И.В., Розанов В.В., Сидельников Н.И. Способ получения биоимплантата на основе стерильного деорганифицированного костного матрикса // Патент РФ №2708235 C1 от 05.12.2019 г.

- Быков В.А., Краснов В.В., Литвинов Ю.Ю., Матвейчук И.В., Розанов В.В., Сидельников Н.И. Способ получения костного имплантата с деминерализованным поверхностным слоем // Патент РФ RU  2 732 427 C1 от 16.09.2020 г.