Исследование влияния агломератов с высоким содержанием Pu в МОХ-топливе на нейтронно-физические характеристики элементарной ячейки ядерного реактора

Аверченкова Е.П. 1, Силичева К.А. 1, Внуков Р.А. 1, Колесов В.В. 1, Иванов Е.2

Студент, 4 курс специалитета

1Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет ядерной физики и технологий, Обнинск, Россия

2IRSN, Париж, Франция

E-mail:epaverchenkova@mail.ru

В настоящее время атомная энергетика активно прибегает к использованию МОХ-топлива, поскольку оно обеспечивает как решение проблем с переработкой облученного топлива энергетических реакторов, так и с излишками оружейного плутония. МОХ-топливо используется в японских LWR, американских PWR и российских БН-800.

На данный момент времени известно о неоднородности дисперсной структуры: между измельченной в пыль плутониевой составляющей находятся агломераты, в которых содержание плутония в топливе составляет 27 % [1]. В нейтронно-физических расчетах выгорания данная нетехнологичность изготовления топливных таблеток на текущий момент не принимается во внимание. Оценка изменения критичности при проведении серии расчетов для разных видов реакторов и оценка локального энерговыделения в агломератах и вне их при дополнительном рассмотрении нахождения агломерата в разных местах внутри топливной ячейки показывает, можно ли использовать расчеты без уточнения неоднородной дисперсной структуры МОХ-топлива. Существенная дифференциация локальных энерговыделений позволит более явно рассмотреть вопрос о термомеханической безопасности МОХ-топлива.

Таблица 1. Параметризация содержания Pu в агломератах и матрице

| Тип реактора | Среднее содержание Pu, % | Диаметр агломератов, мкм | Объемная доля Pu, % | Содержание обогащенного Pu в агломератах, % | Содержание Pu в матрицe U-Pu, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR | 5 | 30 | 7 | 27 | 3.33 |
| PWR | 5 | 50 | 7 | 27 | 3.33 |
| PWR | 7 | 30 | 10 | 27 | 4.76 |
| PWR | 7 | 50 | 10 | 27 | 4.76 |
| БН-800 | 18.2 | 30 | 7 | 27 | 17.54 |
| БН-800 | 18.2 | 50 | 7 | 27 | 17.54 |
| БН-800 | 18.2 | 30 | 10 | 27 | 16.67 |
| БН-800 | 18.2 | 50 | 10 | 27 | 16.67 |

Рассматриваются элементарные ячейки реакторов PWR и БН-800 с двумя типами решетки: гомогенной и гетерогенной. Каждая элементарная ячейка разделяется аксиально и радиально. В каждой зоне моделируется нахождение разного количества агломератов, объёмная доля которых составляет 7 %, 10 % и 22 %. Диаметры агломератов с высоким содержанием Pu: 30 мкм в качестве среднего значения и 50 мкм в качестве потенциального максимума дисперсной структуры. Среднее содержание плутония в агломератах в одном случае увеличивалось с увеличением объемной доли, а в другом случае оставалось постоянным.

Рис. 1. Смоделированные варианты топливных элементов для PWR и БН-800. Вид сверху.

Отслеживались две характеристики: коэффициент размножения нейтронов  и энерговыделение. Для расчета использовался программный комплекс Serpent, который позволяет производить высокоточные нейтронно-физические расчеты методом Монте-Карло с использованием непрерывного энергетического спектра нейтронов [2].

Рис. 2. Отличие    между гомогенной и гетерогенной моделями

Проведенное исследование показало, что наблюдается рост в отличиях коэффициентов размножения нейтронов между гомогенной и гетерогенной моделями. Увеличение доли агломератов способствует увеличению разницы в энерговыделениях между агломератами и топливной матрицей.

Литература

- Takanori Kameyam, Akihiro Sasahara, Tetsuo Matsumura "Analyses of Burnup at Plutonium Spots in Uranium Plutonium Mixed Oxide Fuels in Light Water Reactors by Neutron Transport and Burnup Calculations". Nuclear science and technology, 1997.

- Leppänen, J. and Isotalo, A. "Burnup calculation methodology in the Serpent 2 Monte Carlo code". In proc. PHYSOR, 2012.