Исследование рельефа поверхности наночастиц CoFe2O4 c азолектиновой липидной мембраной

Астанина ПН1, Аносов АА2, Коплак ОВ3

Студент (бакалавр)

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

4ПГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия

3 Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия

E-mail: p_astanina@mail.ru

Магнитные наночастицы (МНЧ) находят широкое практическое применение в медицине: в терапии рака, для доставки лекарств, в качестве контрастного вещества в МРТ, для маркировки клеток и т.д. Воздействие МНЧ на биологические системы зависит от проницаемости мембран и от пористости липидного бислоя, а также от физических и химических процессов, на которые могут влиять МНЧ в клеточных мембранах [1].

Целью работы является анализ изменения структуры азолектиновой липидной мембраны вследствие взаимодействия с магнитными наночастицами CoFe2O4, с диагональю 14 нм. Сравнение ИК спектров МНЧ в толуоле (спектр 1), липидной мембраны и МНЧ, растворенных в сверхчистой воде (спектр 2) показывает перераспределение интенсивностей между группами Fe-O, Co-O и Fe-OH (Рис 1а). Растворение МНЧ в мембране вызывает уменьшение линий, соответствующих связям Fe-O, Co-O и приводит к увеличению интенсивности линий Fe-OH. Увеличение линии Fe-OH обусловлено связыванием наночастиц с водородом, принадлежащим липидам.

Рис. 1. а - ИК спектры: 1 – МНЧ в толуоле, 2 – липидный раствор с МНЧ; б – изображения липидной пленки с наночастицами CoFe2O4 в режиме атомно-силовой микроскопии, фазового контраста,  отражения и поглощение света, полученных на разной длине волны 980 см-1 и 1025 см-1.

НЧ вызывают в липидной мембране структурную реорганизацию и создание пор. Проникновение МНЧ в мембрану вызывает увеличение количества связей Fe–OH и Fe=C–H в объеме мембраны. Визуализация областей мембраны при этих волновых числах выявляет искаженную структуру мембраны вокруг отдельных наночастиц CoFe2O4 с помощью микроскопии SNOM.

Литература

- Mhashal, A.R., Roy, S. (2014) Effect of Gold Nanoparticle on Structure and Fluidity of Lipid Membrane, PLoS ONE, 9, e114152, doi: 10.1371/journal.pone.0114152.