Цитотоксический тест на основе механических свойств клетки с помощью атомно-силовой микроскопии

Cytotoxicity test based on the mechanical properties of the cell using atomic force microscopy

Мурашко А.В, Ефремов Ю.М. Тимашев П.С.

Институт регенеративной медицины, Сеченовский Университет РФ,

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

murashko.av16@physics.msu.ru

На сегодняшний день клеточная регенеративная медицина находится в состоянии интенсивного развития. С течением времени можно наблюдать расширение пула тестов для определения клеточной активности in vitro. Спрос на всевозможные тесты обеспечен высокой чувствительностью и биологическим разнообразим присущим клеточным линиям. Важной группой тестов являются тесты на цитотоксичность, позволяющие определить повреждающее действие того или иного агента. К таким агентам относятся, например: детергенты, специфические ингибиторы или ферменты. В данный момент существует набор стандартных тестов по определению клеточной активности, основанных на эффектах флуоресценции или окрашивании. Эти тесты прекрасно проявляют себя в ряде случаев, а также просты в применении. Однако применяемые компоненты тестов могут негативно влиять на состояние клеточной культуры. Более того, существуют флуоресцентные цитотоксические агенты, которые осложняют стандартные анализы или делают их невозможными. В связи с чем, наше исследование направлено на создание инновационного протокола по определению клеточной активности, на основе механических свойств клеток, определяемых с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). На основе литературы и общедоступных данных, мы предложили гипотезу, что механические свойства клетки могут выступать в роли индикатора цитотоксического воздействия. На данный момент известно, что жесткость клетки, характеризуемая модулем Юнга, является неотъемлемым параметром при описании состояния клетки. Изменение модуля Юнга, может говорить о клеточной активности: пролиферации, движении или испытываемом стрессе. Для наших исследований мы использовали широкий набор цитотоксических агентов, имеющих различную природу воздействия: TX100, акриламид, SDS, антимицин А, пероксид водорода, повидон йода, азид натрия и другие. Исследования проводились на модельной клеточной линии крысиных фибробластов Ref-52.

Целью исследовательской работы является создание протокола определения клеточной активности, на основе механических свойств, измеряемых с помощью АСМ.  Перед нами стояли следующие задачи: 1) Обзор литературы и выбор ингибирующих агентов определенных типов, широко распространенных в области регенеративной медицины 2) проведение стандартных Alamar blue тестов с клеточной линией REF-52 для каждого из агентов и нахождение полуингибирующих концентраций IC50 3) проведение измерений механики клеток с помощью АСМ при воздействии цитотоксичекого агента при действующей концентрации, выбираемой из тестов с Alamar blue 4) анализ данных и проверка гипотезы 5) разработка протокола по определению клеточной активности на основе механических свойств (модуль Юнга), измеряемых с помощью АСМ 6) Определение точности разработанного подхода.

В результате проделанной работы были получены следующие результаты:

- Гипотеза, что механические свойства явным образом отражают цитотоксическое воздействие, подтверждена для ряда цитотоксических агентов;

- В ряде случаев, мы обнаружили, что существует обратная корреляция между изменением высоты клеток и их жесткостью при цитотоксическом воздействии;

Одним из преимуществ предложенного типа измерений клеточной активности можно считать неинвазивность метода.

В дальнейшем планируется разработка протокола по определению клеточной жизнеспособности. Более того, на основе наших результатов, мы выдвинули ряд новых предположений и замечаний:

- Были получены первичные данные, на основе которых мы выдвинули предположение, что морфология клеточных образцов коррелирует с механическими свойствами и типами цитотоксического воздействия;

- На основе данных о механических свойствах мы выдвинули предположение, что специфическое цитотоксическое воздействие влияет на механические свойства определенным образом в процентном соотношении.