Исследование чувствительности стратегии монохроматического контроля напыления к выбору длины волны

Лагутина А. А.1

1аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lagutina.math@gmail.com

При напылении многослойных покрытий с помощью оптического контроля наблюдается эффект корреляции ошибок, который ведет к кумулятивному накоплению ошибок, но может также влиять и положительно при наличии эффекта самокомпенсации ошибок. Для исследования эффекта самокомпенсации и оценки его наличия при напылении был введен параметр, названный фактором самокомпенсации [1]. Наличие указанного эффекта было получено для различных алгоритмов коррекции монохроматического контроля на примере 36-слойного фильтра [2].

Выбор стратегии контроля для обрезающего фильтра основан на некоторых требованиях к сигналу [3], реализованных в программном комплексе OptiLayer [4]. Соотношение измеряемого сигнала к шуму в системе зависит от длины волны контроля. В работе проведена серия вычислительных экспериментов по симуляции процесса напыления, а также проанализировано поведение фактора самокомпенсации в зависимости от выбора длины волны для 36-слойного обрезающего фильтра.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №21-11-00011).

Литература

- Кочиков И. В. и др. Сравнительный анализ свойств алгоритмов решения обратных задач, связанных с монохроматическим контролем процессов напыления оптических покрытий //Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2021. – Т. 61. – №. 9. – С. 1528-1535.

- Tikhonravov A. V. et al. Self-compensation of errors in optical coating production with monochromatic monitoring //Optics Express. 2021. V. 29. N. 26. P. 44275-44282.

- Trubetskov M., Amotchkina T., Tikhonravov A. Automated construction of monochromatic monitoring strategies //Applied Optics. 2015. V. 54. N. 8. P. 1900-1909.

- https://www.optilayer.com/.