Анализ влияния пространственной дисперсии на оптические характеристики цилиндрических слоистых наноструктур методом дискретных источников

Пензарь Александр Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: sashapenzar@yandex.ru

Металлические структуры привлекают все более пристальное внимание, благодаря совершенствованию технологии их синтеза, возникшей в конце XX в. [1]. Такие структуры обеспечивают большую гибкость в управлении плазмонным резонансом (ПР), а также в достижении желаемого усиления электромагнитных полей. Эта гибкость достигается за счет манипулирования положением ПР с помощью варьирования размеров, материала и формы наночастиц. Кроме того, для управления ПР наиболее эффективным является использование гибридных наночастиц, состоящих из ядра и оболочки. В этом случае у частицы появляется дополнительный слой, который существенно расширяет возможности настройки ПР.

В данной работе рассматривается решение задачи дифракции плоской электромагнитной волны на частице со структурой ядро-оболочка. При этом оба слоя в рассматриваемой постановке задачи могут являться металлическими. В качестве металлов взяты серебро и золото. Предполагается, что частица имеет форму бесконечного цилиндра с эллиптическим сечением.

Основным затруднением при решении данного класса задач является возникновение нелокальных эффектов (ЭНЛ) в металлах, которые оказывают существенное влияние на характеристики ПР в случае, когда характерный размер металлического слоя становится сравнимым с длиной волны Ферми электронов в металле [2]. К возникновению ЭНЛ приводит образование объемных зарядов в тонких металлических слоях. Для описания данных эффектов в работе используется модель обобщенного нелокального оптического отклика [2, 3].

Для решения задачи дифракции на эллиптическом цилиндре применяется метод дискретных источников [3, 4], с его помощью проводится анализ влияния вытянутости частицы на поглощение энергии. Также проведено сравнение полученных результатов с аналитическим решением на круговом цилиндре и проанализировано влияние эффектов нелокальности на оптические характеристики частицы.

Литература

1. Oldenburg S.J., Averitt R.D., Westcott S.L., Halas N.J. Nanoengineering of optical resonances// Chem. Phys. Lett. 1998. 288. P. 243–247.

2. Raza S., Bozhevolnyi S.I., Wubs M., Mortensen N.A. Nonlocal optical response in metallic nanostructures. Topical Review// J. Phys. Condens. Matter. 2015. 27. № 18. P. 1–19.

3. Еремин Ю.А., Свешников А.Г. Квазиклассические модели квантовой наноплазмоники на основе метода Дискретных источников// ЖВМиМФ. 2021. 61. № 4. С. 34–62.

4. Еремин Ю.А., Свешников А.Г. Анализ влияния эффекта нелокальности на рассеивающие свойства плазмонного наноцилиндра методом дискретных источников// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Физика. Астрономия. 2016. № 5. С. 31–36.