Исследование блок-сополимеров поликапролактона и полиметил(этилен)фосфата методом спектроскопии комбинационного рассеяния

Любимовский С.О.1, Новиков В.С.1, Шляхтин А.В.2

Аспирант, 1 год обучения

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: liubimovskii@kapella.gpi.ru

В настоящее время всё более значительную роль в биомедицине играют сложные многокомпонентные материалы на основе полиэфиров, в частности, амфифильные блок-сополимеры. Такие инновационные материалы применяются для адресной доставки лекарств в организме, при создании матриксов для тканевой инженерии и нанокомпозиционных конструкций [1]. Примером соединений данного типа являются недавно синтезированные блок-сополимеры поликапролактона (PCL) и полиметил(этилен)фосфата (PMeOEP), в которых полифосфатный блок представляет собой альтернативу широко используемому полиэтиленгликолю (ПЭГ) в качестве гидрофильного компонента [2].

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) — хорошо зарекомендовавший себя метод исследования молекулярной и надмолекулярной структуры полимерных материалов. Однако этот метод ранее не применялся для изучения сополимеров PCL и PMeOEP. Анализ возможностей спектроскопии КР при исследовании структуры рассматриваемых новых блок-сополимеров является целью настоящей работы.

Гомополиэфиры (PCL, PMeOEP) были получены полимеризацией с раскрытием цикла капролактона или метил(этилен)фосфата на фенолят-магниевом катализаторе. Блок-сополимеры были синтезированы с использованием метилированного ПЭГ (мПЭГ) в качестве инициатора и дифенолята магния в качестве катализатора полимеризации с раскрытием цикла. Методика синтеза была аналогична представленной в работе [1].

Спектры КР были зарегистрированы при двух длинах волн возбуждающего излучения, 532 нм и 785 нм, со спектральным разрешением 4 см−1. В качестве примера на рис. 1 изображены результаты измерений, выполненных при возбуждении спектров излучением с длиной волны 532 нм.

В результате анализа экспериментальных данных было обнаружено, что линии КР, относящиеся к блок-сополимерам PCL и PMeOEP, не смещаются по частоте относительно соответствующих пиков в спектрах образцов гомополимеров. Линии КР мПЭГ в спектрах блок-сополимеров не наблюдались, что объясняется малым содержанием мПЭГ в блок-сополимерах.

Для оценки содержания отдельных компонентов в сополимерах можно использовать отношения пиковых интенсивностей линий, наблюдающихся на частотах, на которых заметная интенсивность сигнала КР присутствует в спектре только одного из гомополимеров. В табл. 1 представлены отношения интенсивностей для наиболее сильных линий КР для исследованного набора отношений мольных содержаний компонентов, определявшихся методом ядерного магнитного резонанса. Состав с χPMeOEP/χPCL = 0:1 соответствует чистому PCL, а состав с χPMeOEP/χPCL = 1:0 — чистому PMeOEP. Отношения интенсивностей этих линий сильно и монотонно зависят от содержания сомономеров и потенциально могут быть использованы для оценки химического состава сополимера.

Табл. 1. Зависимости отношений пиковых интенсивностей линий около 740 см−1, 2960 см−1 (PMeOEP) и линий около 1110 см−1, 1720 см−1, 2920 см−1 (PCL), полученных при анализе спектров, показанных на рис. 1, от отношений мольных содержаний PMeOEP и PCL.

| χPMeOEP/χPCL | I740/I1720 | I740/I1110 | I2960/I2920 | I2960/I1720 | I2960/I1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:1 | 0.01 | 0.10 | − | − | − |
| 0.23:0.76 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.43 |
| 0.83:0.14 | 7.2 | 2.6 | 1.7 | 7.2 | 2.6 |
| 1:0 | − | 5.1 | 6.5 | − | 5.1 |

Таким образом, в работе впервые зарегистрированы и проанализированы спектры КР блок-сополимеров PCL и PMeOEP. Установлено, что в спектрах КР блок-сополимеров линии гомополимеров наблюдаются на тех же частотах, что и в спектрах чистых гомополимеров. Показано, что пиковые интенсивности линий КР могут применяться для оценки состава подобных сополимеров.

Литература

- Nifant’‎ev I.E. et al. Mono-BHT heteroleptic magnesium complexes: synthesis, molecular structure and catalytic behavior in the ring-opening polymerization of cyclic ethers // Dalton Trans. 2017. V. 46. P. 12132−12146.

- Pelosi C. et al. Main-chain water-soluble polyphosphoesters: multi-functional polymers as degradable PEG-alternatives for biomedical applications // Eur. Polym. J. 2020. V. 141. № 110079.

# Text boxes

а

б

Рис. 1. Экспериментальные спектры КР исследуемых образцов: a — в диапазоне частот

600−1800 см−1; б — в диапазоне частот 2600−3200 см−1. На рисунках представлены соотношения мольных содержаний компонентов в блок-сополимерах. Нормировка каждого спектра произведена на пиковую интенсивность самой интенсивной линии представленного диапазона.