ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОДОБРОТНОГО МИКРОРЕЗОНАТОРА С НАНЕСЕННЫМИ НА ПОВЕРХНОСТЬ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ

И.К. Горелов1 3, А.А. Мкртчян2, А.Е. шитиков1,

В.Е. Лобанов1, И.А. Биленко1

студент магистратуры

1Российский Квантовый Центр, Москва

2Сколковский Технологический институт, Москва

3Московский Государственный Университет, Москва

ilia19981@yandex.ru

Высокодобротные оптические диэлектрические резонаторы с модами шепчущей галереи (МШГ) широко используются в настоящее время, как для проведения фундаментальных исследований, так и для создания передовых радиофотонных устройств. Их достоинствами являются малые размеры (от десятков микрон до нескольких миллиметров), добротность, достигающая значений 10^11 [1], многомодовая структура, высокая концентрация поля в малом объеме и, как следствие, низкие пороги наблюдения нелинейных эффектов. Это позволяет создавать на их основе лазеры с узкой линией, радиофотонные СВЧ генераторы, узкополосные оптические фильтры, быстродействующие модуляторы [1].

Одним из перспективных направлений исследований является использование наноматериалов для улучшения характеристик микрорезонаторов [2, 3]. Многообещающим наноматериалом являются однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ), так как их нелинейность существенно превосходит нелинейности материалов микрорезонаторов и волноводов. Коэффициент кубичной нелинейности ОУНТ составляет 10-12-10-13 м2/Вт, что на 7 порядков выше нелинейности MgF2 - 10-20 м2/Вт. ОУНТ могут быть перенесены на поверхность, как кристаллических, так и  интегральных микрорезонаторов.

Целью данной работы является экспериментальное исследование характеристик микрорезонатора после нанесения ОУНТ, в частности, добротности и коэффициента нелинейности полученной гибридной структуры. В эксперименте был использован кристаллический микрорезонатор, изготовленный из MgF2, с добротностью Q=6*10^8, и углеродные нанотрубки, с полупроводниковым межзонным переходом на 1550 нм. Толщина ОУНТ составляла 4 нм, а область покрытия 2x2 мм^2.

В результате данного исследования была разработана методика нанесения ОУНТ на кристаллический микрорезонатор, методика очистки резонатора после нанесения нанотрубок, определена нижняя граница добротности резонатора с нанотрубками и показано, что после удаления нанотрубок добротность резонатора восстанавливается.

Список литературы

1. Микрорезонаторы с гигантской добротностью / М.Л. Городецкий. М., 2011. 415 с

2. Tomoki S. L., et al, "Design of a passively mode-locking whispering-gallery-mode microlaser," J. Opt. Soc. Am. B 38, 3172-3178 (2021).

3. Yamashita, Shinji. "Nonlinear optics in carbon nanotube, graphene, and related 2D materials." Apl Photonics 4.3 (2019): 034301.