Влияние плотности возбуждения на люминесцентные свойства гибридных органо-неорганических перовскитов

Рубцова Е.Д.1, Тарабрина Н.К. 1

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: rubtsova-liza98@yandex.ru

В последнее время активно ведется поиск сцинтилляторов с высоким временным разрешением. Гибридные органо-неорганические перовскиты — это класс материалов, который демонстрирует чрезвычайно короткие времена затухания люминесценции (<1 нс) по сравнению с другими широко распространенными быстрыми сцинтилляторами (LaBr3:Ce – 15 нс). А их узкая запрещенная зона (MAPbBr3 ~ 2.18 эВ) обеспечивает высокий световой выход (MAPbI3 ~ 296 000 фот/МэВ) [1]. Для сцинтиллятора одним из наиболее важных параметров является зависимость люминесцентного отклика от плотности возбуждения, так как при попадании ионизирующих частиц высокой энергии в сцинтиллятор плотность возбуждения в различных частях кристалла может варьироваться в довольно больших пределах (несколько порядков) [2].

В данной работе представлены результаты исследования люминесцентных характеристик монокристаллов гибридных органо-неорганических перовскитов — MAPbBr3 (MA- CH3NH3+) и MAPbCl3 в широком диапазоне температур (13 — 300 К) и плотностей возбуждения (1018- 1022 e-h/см3). Эксперимент был проведен в технике Z-сканирования при возбуждении третьей гармоникой Ti-сапфирового фемтосекундного лазера (Eexc = 4.66 эВ, длительность импульса ~ 100 фс).

Показано, что спектры люминесценции MAPbBr3 и MAPbCl3 при низких температурах (< 100K для MAPbBr3 и <160К для MAPbCl3) характеризуются сложной структурой, состоящей из экситонного пика (с центром на 2.25 эВ для MAPbBr3 и 3.19 эВ для MAPbCl3) и дополнительных низкоэнергетических полос. При увеличении плотности возбуждения наблюдается изменение не только полной интенсивности люминесценции, но и ее профиля(Рис. 1а,б). При этом, начиная с некоторого значения плотности возбуждения (~ 1019 e-h/см3), вклад экситонного пика уменьшается с ее ростом.

Риc. 1: Спектры люминесценции гибридных перовскитов при различных плотностях возбуждения а) MAPbBr3 (13K), б) MAPbCl3 (120К). На вставках отображена зависимость вклада экситонного пика в общую интенсивность от плотности возбуждения.

Также наблюдаются некоторые отличия в кинетиках затухания люминесценции экситонных полос MAPbBr3 и MAPbCl3 (Рис. 2а,б). Увеличение плотности возбуждения приводит к замедлению кинетики MAPbBr3, для которой оценочные времена затухания меняются в диапазоне ~ 70-220 пс. Кинетика MAPbCl3 практически не зависит от плотности возбуждения для измеренных значений (<0.6 1022 e-h/см3) и характеризуется значительно меньшим временем затухания ~ 30 пс.

Рис. 2: Кинетики затухания люминесценции экситонной полосы а) MAPbBr3 и б) MAPbCl3 при различных плотностях возбуждения (200К)

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ № 075-15-2021-1353.

Литература

1. Birowosuto M.D. et al. X-ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals // Sci Rep. 2016. Vol. 6, № 1. P. 37254.

2. Belsky A. et al. Time-resolved luminescence Z-scan of CsI using power femtosecond laser pulses // Radiation Measurements. 2019. Vol. 124. P. 1–8.