Влияние функционализации поверхности углеродных точек

на их оптические свойства в жидких средах

Хмелева М.Ю.1

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: khmeliova.maria@gmail.com

В настоящее время активно развиваются исследования свойств наночастиц в связи с их большим потенциалом применения в биомедицине, наносенсорике, оптоэлектронике и др. Одними из наиболее перспективных наноматериалов являются углеродные точки (УТ), которые проявляют уникальные оптические и химические свойства, такие как стабильная фотолюминесценция, нетоксичность, биосовместимость и др [1]. Существует множество способов синтеза УТ. Наиболее простым и дешевым методом является гидротермальный метод синтеза, который использует большое разнообразие прекурсоров.

На сегодняшний день известно, что различные функциональные поверхностные группы существенно влияют на оптические свойства наночастиц [2]. Поэтому изучение влияния определенных функциональных групп на поверхности УТ, например, гидроксильных, карбоксильных и аминогрупп, на оптические свойства наночастиц позволит эффективно управлять этими свойствами УТ, что обеспечит активное развитие всех областей применения УТ.

В данной работе изучаются оптические свойства трех видов УТ, синтезированных гидротермальным методом и имеющих полифункциональную и монофункциональную (карбоксилированную и гидроксилированную) поверхности. Влияние определенной функционализации УТ на их оптические свойства исследовалось с помощью полученных зависимостей характеристик спектров поглощения и фотолюминесценции водных суспензий УТ от pH среды. Сравнительный анализ спектров поглощения и фотолюминесценции водных суспензий трех типов УТ показал, что их оптические свойства существенно зависят от функционализации поверхности. Обнаружено влияние кислотности окружения УТ на их оптические свойства и выявлено, что наибольшие изменения в спектральных характеристиках всех типов УТ проявляются в одних и тех же диапазонах изменения pH: 2 - 5 и 8 - 12. Полученные результаты объясняются процессами протонирования/депротонирования соответствующих поверхностных функциональных групп УТ – СООН и ОН.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (проект № 21-2-1-53-1).

Литература

- Liu, M. Optical Properties of Carbon Dots: A Review. Nanoarchitectonics. 2020, v. 1, N 1, pp. 1–12.

- Yan, F., Jiang, Y., Sun, X., Bai, Z., et al. Surface modification and chemical functionalization of carbon dots: a review. Microchimica Acta. 2018, v. 185, N 9.