Люминесцентные свойства концентрационных серий гибридных органо-неорганических перовскитов

Тарабрина Н.К, Рубцова Е.Д.

Студентки

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: tarabrina_nad@mail.ru

Гибридные органо-неорганические галогенидные перовскиты с химическим составом MAPbX3 (где MA = CH3NH3 – метиламмоний; X – галоген, как правило Br, I или Cl) привлекают к себе повышенное внимание за счёт огромного потенциала их использования в качестве фотоэлектрических элементов третьего поколения, которые могут конкурировать с хорошо зарекомендовавшими себя кремниевыми солнечными элементами с точки зрения эффективности преобразования энергии (PCE), достигшей 23% [1, 2], и относительно низкой стоимости [1]. Кроме того, выдающиеся структурные и оптоэлектрические свойства этих материалов можно изменять с помощью композиционной инженерии различных органических лигандов, металлов или галогенов [3]. Варьируя их содержание и состав, можно перестраивать свойства перовскитов, создавая материалы с различной шириной запрещенной зоны, которые могут успешно использоваться для других оптоэлектрических приложений таких как: лазеры [4], светоизлучающие диоды [5] и фотодетекторы [6].

Целью данного исследования было изучение люминесцентных характеристик концентрационных серий органо-неорганических перовскитов при изменении процентного содержания различных галогенов. Исследуемыми образцами в данной работе были концентрационные серии гибридных органо-неорганических перовскитов MAPbBrxCl3-x (x = 0, 0.75, 0.3, 2.7, 3), а также MAPbBrxI3-x (x = 2.25, 2.7). Особое внимание уделялось зависимости характеристик этих материалов от температуры, изменению спектров люминесценции при изменении концентрации различных галогенов. Исследование образцов проводилось в немецком центре синхротронного излучения DESY на станции люминесцентных измерений Superlumi P66 (яркость 4,5x103 фот/с, размер пучка на образце 0,1х0,5 мм), Гамбург, Германия. Были измерены спектры люминесценции, кинетика люминесценции, температурные зависимости спектров люминесценции и кинетик (диапазон температур 12-300 К).

Проведенные исследования позволили сравнить полученные ранее данные для бромидного образца MAPbBr3 при возбуждении синхротронным излучением в области вакуумного ультрафиолета (ВУФ) и рентгеновского излучения с новыми данными для нового образца и выявить их сходства и различия. Изучение экситонной люминесценции при изменении концентрации различных галогенов показало, что эффективная перестройка запрещённых зон действительно может быть достигнута с помощью частичного замещения одного галогена другим, однако дефектные полосы, наблюдающиеся особенно явно при низких температурах и возбуждении ВУФ, остаются и в композитных материалах. Кроме того, изучение кинетики люминесценции данных образцов подтверждает предположение об их возможном использовании в качестве сверхбыстрых сцинтилляторов, так как характерные времена составляют ~100 пс. Этот факт, несмотря на существующие ограничения по использованию данных перовскитов из-за их низкой радиационной стойкости и неоднородности структуры, делает их перспективными сцинтилляторами для приложений, для которых особенно важен высокий выход люминесценции и относительно низкая стоимость материалов.

Исследование было частично поддержано Российским научным фондом (грант 21-12-00219).

Литература

- Dubey A. et al. A strategic review on processing routes towards highly efficient perovskite solar cells //Journal of Materials Chemistry A. – 2018. – Т. 6. – №. 6. – С. 2406-2431.

- Yang W. S. et al. Iodide management in formamidinium-lead-halide–based perovskite layers for efficient solar cells //Science. – 2017. – Т. 356. – №. 6345. – С. 1376-1379.

- Yen H. J. et al. Large grained perovskite solar cells derived from single-crystal perovskite powders with enhanced ambient stability //ACS applied materials & interfaces. – 2016. – Т. 8. – №. 23. – С. 14513-14520.

- Xing G. et al. Low-temperature solution-processed wavelength-tunable perovskites for lasing //Nature materials. – 2014. – Т. 13. – №. 5. – С. 476-480.

- Tan Z. K. et al. Bright light-emitting diodes based on organometal halide perovskite //Nature nanotechnology. – 2014. – Т. 9. – №. 9. – С. 687-692.

- Maculan G. et al. CH3NH3PbCl3 single crystals: inverse temperature crystallization and visible-blind UV-photodetector //The journal of physical chemistry letters. – 2015. – Т. 6. – №. 19. – С. 3781-3786.