Исследование зависимости фотофизических свойств координационных соединений иона европия от сопряжения в лигандном окружении

Цориева А.В.1, Коршунов В.М. 2, Тайдаков И.В.

1студент, 2аспирант

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 
техническая физика;

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
E–mail: tsorievaav@gmail.com

В настоящее время существует ряд практических задач, связанных с разработкой новых органических светоизлучающих диодов, биовизуализацией в лабораторных исследованиях и медицине, а также с приложением люминесцентной сенсорики.

Одним из классов соединений, которые могут быть применены для решения всех поставленных задач, являются координационные соединения трехвалентного иона европия  с молекулами органического лиганда. Люминесценция иона обусловлена излучательными электронными переходами внутри электронной оболочки этого иона. Лигандное окружение поглощает энергию, падающего света и передает энергию электронного возбуждения на центральный ион через триплетное состояние лиганда.

Эффективность излучения центрального иона зависит от процессов переноса энергии с лиганда на ион. Показано, что энергетическая разность между триплетным уровнем лиганда и резонансным уровнем иона является ключевым фактором  для достижения высокого квантового выхода люминесценции. Для повышения квантового выхода излучательно релаксации необходимо подобрать лиганды с определенной энергией триплетного уровня.

Существует несколько подходов изменения энергии триплета с помощью модификации химической структуры лигандного окружения. Например, увеличение π-сопряжения органической части лиганда приводит к понижению энергии возбужденных состояний этого лиганда. Однако, в настоящий момент неизвестно каким образом величина π-сопряжения повлияет на эффективность сенсибилизации иона. В данной работе было исследовано влияние π-сопряжения ароматического заместителя в 1,3-дикетонных лигандах на эффективность сенсибилизации люминесценции иона Eu3+ в составе координационных соединений данных лигандов.

В качестве объектов исследований были выбраны два комплекса с лигандом dibenzoylmethane (DBM), либо аналог этого лиганда, содержащий две нафтолиновых группы (BiNaph). Поскольку для нафталинового фрагмента характерна большая длина π-сопряжения, чем для фенила, лиганд содержащий нафталиновый фрагмент более π-сопряженный.

На рисунке 1 представлены кинетики люминесценций исследуемых соединений на длине волны 611 нм.

Рис. 1. Кинетики люминесценции соединений на длине волны 611 нм

Исследованные лиганды DBM и BiNaph способны сенсибилизировать люминесценцию иона Eu3+. Установлено, что увеличение 𝜋 − сопряжения в лигандом окружении приводит к уменьшению квантового выхода люминесценции  с 47% до 4%. При этом время жизни возбужденного состояния значительно уменьшается c 527 мкс до 87 мкс. Установлено, что уменьшение эффективности излучения связано с более низкой энергией триплетного состояния лиганда BiNaph по сравнению с лигандом  DBM. Поскольку эффективность переноса энергии от лиганда к иону зависит от энергетической разности между уровнями лиганда и иона, происходит уменьшение квантового выхода люминесценции для комплекса с меньшей разницей энергий возбужденных состояний.

Литература

- Interpretation of europium(III) spectra Koen Binnemans ∗ KU Leuven, Department of Chemistry, Celestijnenlaan 200F, P.O. Box 2404, B-3001 Heverlee, Belgium

- K. Binnemans, C. G¨orller-Walrand, On the color of the trivalent lanthanide ions, Chemical Physics Letters (235) (1995) 163–174.

- S. Faulkner, S. J. A. Pope, B. P. Burton-Pye, Lanthanide Complexes for Luminescence Imaging Applications, Applied Spectroscopy Reviews 40 (2005) 1–31. doi:10.1081/ASR-200038308.

- J.-C. G. B¨unzli, C. Piguet, Taking advantage of luminescent lanthanide ions, Chemical Society Reviews 34 (12) (2005) 1048. doi:10.1039/b406082m. URL https://doi.org/10.1039/b406082m