Спектрально-люминесцентная диагностика плавления металлических дендритных наноструктур с квантовыми точками CdSe/CdS/ZnS

Аржанов А.И.,1,2,3Кожина Е.П.,1,2, Семина А.А.,1 Бедин С.А.,1,2,3 Наумов А.В.,1,2,3

Аспирант, 3 год обучения

1Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия

2Троицкое обособленное подразделение Физического Института им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Троицк, Россия

3Институт спектроскопии РАН, Москва, Троицк, Россия

E-mail: arzhanov.artyom@gmail.com

Наноструктуры интересны для спектроскопии за счет своей химической, термической нестабильности при измененной геометрии, что плохо изучено на данный момент. При уменьшении размера наночастиц понижается температура фазовых превращений, в том числе температура плавления [1]. Влияние размерных эффектов на температуру плавления можно изучать методами электронной и зондовой микроскопии [2], однако, широкие приложения наноструктур в оптике заставляют прибегать ученых к поиску альтернативных методик диагностики новых материалов [3].

В настоящей работе продемонстрирован способ диагностики плавления дендритных наноструктур при локальном нагреве лазерным излучением длиной волны 450 нм в диапазоне мощностей от 10 до 60 мВт методом спектрально-люминесцентной микроскопии. В работе раствор с полупроводниковыми квантовыми точками (КТ) CdSe/CdS/ZnS в толуоле, объемом 3 мкл, концентрацией 48 мг/мкл, наносился на подложку с дендритными наноструктурами [4]. После испарения растворителя, КТ адсорбировались на ветвях дендритов. С помощью спектрометра регистрировалась динамика изменения спектра люминесценции от КТ на дендритах при разной мощности лазерного возбуждения.

При наведении сфокусированного лазерного пятна на участок с дендритом со временем происходило возрастание амплитуды спектра (вспышка) за несколько секунд. Такое поведение обуславливается плавлением фрагментов дендрита за счет лазерного излучения: в первую очередь начинают плавиться более тонкие ветви дендрита, затем происходит отделение соседних ветвей друг от друга и уменьшение размеров отдельных фрагментов дендритов вплоть до образования глобулярных остатков.

Экспериментально были измерены динамики изменения спектров люминесценции от дендритных наноструктур с КТ при различных мощностях возбуждения и построены кривые изменения интенсивности спектра в зависимости от времени (рис.1.).

Рис. 1. Временные зависимости изменения интенсивности сигнала люминесценции от дендритных наноструктур с КТ CdSe/CdS/ZnS при разной мощности лазера.

Основной механизм усиления интенсивности сигнала происходит за счет усиления локального электрического поля, а не за счет концентрационного эффекта, наблюдавшийся из-за агломерации КТ после “таяния” дендритных ветвей, так как вспышка люминесценции происходила в течение первых нескольких секунд. Со временем интенсивность сигнала люминесценции выходила на плато с последующим затуханием сигнала.

Работа выполнена в рамках темы ГЗ МПГУ «Физика наноструктурированных материалов: фундаментальные исследования и приложения в материаловедении, нанотехнологиях и фотонике» при поддержке Министерства Просвещения РФ (АААА-А20-120061890084-9) совместно с ЦКП «Структурная диагностика материалов» ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Авторы являются членами ведущей научной школы РФ (НШ-776.2022.1.2).

Литература

1. Artemy Irzhak, Victor Koledov, Tatiana Zhuravleva, Praveen Kumar Melting of Metall Nano Particles for Nanoassembling. // 2019 International Conference of Manipulation, Manufacturing and Measurement of the Nanoscale 4-8 August

2. И.П. Суздалев. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: «КомКнига», 2006, 592 с

3. Г. П. Ковтун, А. А. Веревкин Наноматериалы: технологии и материаловедение // Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" Обзор по источникам отечественной и зарубежной печати за 1974-2009 гг.

4. Е.П. Кожина, А.И. Аржанов, К.Р. Каримуллин, С.А. Бедин, С.Н. Андреев, 
А.В. Наумов, Контроль распределения раствора на развитой метаповерхности методами эпи-люминесцентной микроскопии // Изв. РАН. Сер. физ. ‒ 2022. ‒ T. 85, № 12. - С. 1746-1753.