Исследование структурных изменений в плёнках MoS2 при обработке плазмой H2, O2 и N2

Мележенко Д.Е.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет Москва, Россия

E-mail: dmelezhenko2301@gmail.com

На сегодняшний день двумерные материалы представляют большой интерес в различных областях исследований. Ультратонкие пленки дисульфида молибдена MoS2, обладающего полупроводниковыми свойствами, демонстрируют высокий потенциал в различных областях, включая оптоэлектронику, гибкую электронику и др. [1] Особый интерес к двумерному MoS2 связан с его применением в элементах транзисторной логики и возможности с его помощью масштабировать электронику с низким энергопотреблением [2].

Проблемы, возникающие при внедрении этого материала в производство элементов микроэлектроники, заключаются в том, что из-за атомарной толщины адсорбция различных химических соединений и появление дефектов на поверхности материала способны в значительной степени нарушить транспорт носителей заряда, тем самым изменяя электронные свойства пленок [3]. Таким образом, необходимо изучить элементарные физико-химические процессы, происходящие на поверхности ультратонких плёнок MoS2, и исследовать возможность пассивации их верхнего слоя.

Целью данной работы является изучение воздействия плазмы H2, O2 и N2 на тонкие пленки MoS2, а также возможности осуществления поверхностной функционализации – направленного изменения свойств приповерхностного слоя за счет присоединения различных функциональных групп и встраивания атомов в структуру пленки.

В работе использовались образцы MoS2, выращенные плазмохимическим осаждением из газовой фазы. В эксперимента по плазменной обработке плёнок MoS2 использовался стенд с удаленным источником индуктивно-связанной плазмы. Атомы H, O и N генерировались из потока чистых H2, O2 и N2, проходящем через зону разряда, и далее этот поток входил в область, где располагались образцы с пленками MoS2. В качестве диагностик использовались эллипсометрия, спектроскопия комбинационного рассеяния, энергодисперсионная рентгеновская и рентгеновская фотоэмиссионная спектроскопия.

Полученные экспериментальные данные позволили сделать ряд выводов:

- Прямое воздействие плазмы приводит к повреждению кристаллической структуры исходного материала, что не позволяет осуществлять модификацию плёнок на атомарном уровне.

- Обработка пленок атомами O и N приводит к появлению на поверхности материала диэлектрического слоя, образованного как адсорбированными на поверхности, так и частично встроенными в структуру пленок атомами этих элементов.

- Атомы H создают вакансии, которые в дальнейшем могут быть заполнены атмосферным кислородом.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-00178, https://rscf.ru/project/22-22-00178/

Литература

- Z.M. Wang, G. Salamo, S. Bellucci,Lecture Notes in Nanoscale Science and Technology 21 Materials, Physics, and Devices, ISSN: 2195-2159

- Radisavljevic B., Radenovic A., Brivio J., Giacometti V., Kis A. Single-Layer MoS2 Transistors / Nat. Nanotechnol. 2011. Vol. 6. P. 147-150

- Late, D. J., Liu, B., Matte, H. R., Dravid, V. P. & Rao, C. Hysteresis in single-layer MoS2 field effect transistors / ACS nano. 2012. Vol. 6. P. 5635–5641