Свойства композитных материалов на основе политетрафторэтилена при облучении заряженными частицами

Пешнина Д.О.1,2, Кононина А.В. 1,2, Евсеев А.П.1,2, Шемухин А.А.1,3

Студент, 2 курс магистратуры

1Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына, Россия, 119234, Москва

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физической электроники, Москва, 119991, Россия

3Центр квантовых технологий, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 11999, Россия

E-mail: peshnina.do16@physics.msu.ru

Полимерные материалы представляют большой интерес для различных областей производства: от медицины до аэрокосмической отрасли. Полимеры обладают уникальными свойствами такими как вязкость, ковкость, формуемость и механическая прочность.

Особый интерес вызывают полимерные материалы биомедицинского назначения. Одним из таких материалов является политетрафторэтилен (ПТФЭ) ([-C2F4-]n). Этот материал является отличным изоляционным материалом, сохраняет свои механические свойства в широком интервале температур, по химической стойкости превосходит известные благородные металлы и синтетические материалы. Однако ПТФЭ обладает низкой адгезией и смачиваемостью. Известно, что объемные свойства полимеров: механические, термические, электрические, биосовместимость и биоразлагаемость, в значительной степени зависят от характеристик поверхности [1].

Наиболее перспективными, с точки зрения модификации поверхности, являются методы поверхностного облучения, так как желаемое изменение поверхностных свойств материала происходит без изменения объемных свойств. В настоящее время наиболее часто используется электронно-лучевое воздействие, в качестве поверхностной модификации полимерных материалов. Электронно-лучевое облучение полимеров в основном используется для улучшения адгезии к их поверхностям, повышения механической прочности, гидрофильности поверхности и эластичности материалов [2,3].

При облучении формирование структуры и фазовый состав материалов определяются совокупностью протекающих микро - и макропроцессов, отражающих соответственно прохождение электронов в веществе и рассеяние энергии.

В работе рассматриваются несколько видов композитных материалов на основе политетрафторэтилена, модифицированные заряженными частицами и исследуются физико-химические характеристики их поверхностей.

Литература

1. Navinchandra G. S. Biodegradable and Biocompatible Polymer Composites: Processing, Properties and Applications, Chapter: 2 – Surface modification techniques of biodegradable and biocompatible polymers / G. S. Navinchandra. – Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering, 2018. – P. 438.

2. Effects of electron beam irradiation on the structural properties of polylactic acid/polyethylene blends / S. T. Bee [et. al] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. – 2014. - No 334. – pp. 18–27.

3. Effects of electron beam irradiation on the mechanical, thermal, and surface properties of some EPDM/butyl rubber composites / M. D. Stelescu [et. al] // Polymers. – 2018. – V. 10. – P. 1206.