НАНОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР НА ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ

А.А. Попов (студ., 2 курс маг., ФФ МГУ, каф. физ. ПП и КЭ)

А.А. Дорофеев, П.О. Михайлов, А.С. Трифонов, В.А. Крупенин

(ФФ, каф. физ. ПП и КЭ; ЦКТ МГУ)

С.Г. Кафанов, Ю.А. Пашкин (университет Ланкастера, отд. физики)

Д.Е. Преснов (ФФ МГУ, каф. физ. ПП и КЭ; ЦКТ МГУ; НИИЯФ МГУ)

Наноэлектромеханические резонаторы могут быть использованы как зонды в сверхтекучем гелии. Для исследования квантовых вихрей в сверхтекучих жидкостях требуются резонаторы с невысокой резонансной частотой и высокой чувствительностью. Для этого необходима большая длина при малом сечении резонатора, что в свою очередь, накладывает определенные требования на выбор материалов.

В данной работе продемонстрирован способ изготовления НЭМС на основе нитрида кремния с толщиной верхнего слоя Si3N4 - 250нм. Структурная стабильность, высокая механическая добротность и модуль Юнга и выделяют данный материал среди аналогов.

Для изучения квантовых вихрей в жидком гелии использовался нанопровод с параметрами L = 70мкм, h = 130нм, w = 200нм, изготовленный по технологии сухого травления во фторсодержащей плазме. Его характеристики были измерены при температуре 10мК и полях порядка 5Тл, что позволило определить его добротность  и резонансную частоту f = 2,166МГц.

В настоящей работе представлена модернизированная технология создания подвешенных мембран из нитрида кремния с последующим формированием нанопроводов и управляющих электродов. Данная методика позволяет изготавливать нанорезонаторы с характеристиками, необходимыми для исследований квантовых вихрей в жидком гелии.  Было изготовлено несколько серий образцов НЭМС на основе подвешенных нанопроводов с размерами L=50-1000мкм, h=250нм, w=200нм.

Используемые методы изготовления имеют хорошую воспроизводимость и позволяют создавать НЭМС, приводимые в действие магнитодвижущим методом.

- Guthrie, Andrew, et al. "Nanoscale real-time detection of quantum vortices at millikelvin temperatures." Nature Communications 12.1 (2021): 1-6.

- Presnov, D. E., et al. "High quality factor mechanical resonance in a silicon nanowire." JETP Letters 108.7 (2018): 492-497.

- Гринберг, Яков С., Юрий А. Пашкин, and Евгений В. Ильичев. "Наномеханическиерезонаторы." Успехифизическихнаук 182.4 (2012): 407-436.