Влияние примесей на полупроводниковые свойства 2D кристаллов

Куклин К.Н.1, Федоренко Р.С.1,2, Куевда А.В.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет

2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН

*e-mail: kostyakuklin122@gmail.com

Двумерные монокристаллы органических полупроводников являются перспективными материалами для органических полевых устройств [1]. В этой работе изучается влияние химических примесей на перенос заряда в 2D монокристаллах органических полупроводников. Известно, что в 3D-материалах они могут действовать как ловушки, вызывать структурные искажения в кристаллической решетке и влиять на оптические свойства. Здесь мы сосредоточимся на примесях, которые обнаруживаются с помощью фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии. Предполагается, что примесь является побочным продуктом химического синтеза [2]. Был использован олиготиофенфенилен 1,4-бис(5'-гексил-2,2'-битиофен-5-ил)бензол с уровнем легирования 0,01% и 0,2%, оцененным по измерениям ФЛ в растворах. Из этих растворов были выращены 2D монокристаллы, на основе которых потом были сделаны транзисторы. Измеренные данные OFET показывают, что значения подвижности дырок совпадали в пределах погрешностей (рис. 1а); однако пороговые напряжения немного различаются (рис. 1б).

Рис 1. Характеристики OFET устройств, приготовленных из веществ с разным содержанием примеси: средние значения подвижности дырок (а) и средние пороговые напряжения (б).

Данные фотолюминесценции в 2D-кристаллах показали, что примесь внедряется в кристаллы. Поэтому наличие легирования на уровне 0,2% и ниже не влияет на подвижность носителей заряда в 2D ОПТ, но влияет на пороговое напряжение. Таким образом, заключаем, что примесь, действует как глубокая ловушка для носителей заряда. Из расчетов ТФП различных возможных примесей и экспериментальных спектров ФЛ образцов, было предположено, что наиболее правдоподобной примесью является исходная молекула с окисленными тиофенами (сульфон).

Литература

1Bruevich V.V. et al. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(6), 7

2Parashchuk O.D. et al. Adv. Funct. Mater, 2018, 28(21), 46

# Text boxes

a)

б)