Массивы кроссбар-мемристоров на основе нанослоёв LiNbO3 и композита (Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x для применения в формальных нейроморфных сетях

Ильясов А.И.1,2*, Никируй К.Э.1

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва, 123098

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 119991

*E–mail: sashailyasov99@gmail.com

В настоящее время вычислительные системы, построенные по классической архитектуре фон Неймана, сталкиваются с рядом трудностей, связанных со свойственными ей неотъемлемыми недостатками и ограничениями. В первую очередь это повышенное энергопотребление и ограничение скорости работы из-за необходимости постоянного проведения операций чтения из памяти/записи в память данных и результатов вычислений [1]. Поэтому реализация формальных нейронных сетей (ФНС) на устройствах классической полупроводниковой электроники становится все более энергозатратной с увеличением их размера.

Одним из многообещающих путей решения этой проблемы является реализация нейронных сетей на базе мемристоров. Мемристоры – устройства, способные изменять свою проводимость под действием приложенного напряжения, превышающего некоторый порог, а также сохранять резистивное состояние после прекращения внешнего воздействия. Это свойство делает их прекрасными кандидатами для реализации нейронных сетей – как формальных, так и спайковых (импульсных). Большой интерес представляют мемристоры на основе нанослоёв LiNbO3 (LNO) и композита (Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x (НК), поскольку уже были продемонстрированы устройства такого типа, имеющие до 256 различных резистивных состояний, время удержание состояний до 105 с и сохранение этих свойств после 106 циклов РП [2]. Механизм переключения в устройствах на основе НК заключается в формировании и разрушении проводящих мостиков (филаментов) в изолирующей диэлектрической матрице LNO. Добавление наногранул металла, формирующих при определённых условиях перколяционные цепочки, на базе которых растут филаменты, уменьшает стохастичность этого процесса, а, следовательно, и разброс характеристик мемристоров от цикла к циклу и от устройства к устройству, а также увеличивает их надёжность.

Настоящая работа посвящена построению простой ФНС на базе массива нанокомпозитных мемристоров со слоем LNO вблизи нижнего электрода, объединенных в кроссбар-архитектуру, которая позволяет добиться высокой плотности расположения устройств на «кристалле» [3]. Созданная сеть обучается ex-situ распознаванию образов «10» и «01». На рис. 1 представлена схема такой сети. После загрузки предварительно рассчитанной карты весов связей в массив мемристоров (путём переведения устройств в соответствующие состояния проводимости) была изучена реакция сети на образы «10» и «01». Результаты эксперимента показаны на рис. 2. Нетрудно заметить, что обученная сеть действительно способна различать представленные образы. Несмотря на это, в будущих экспериментах с более сложными архитектурами сетей может потребоваться дополнительная подстройка весов уже после их загрузки в массив мемристоров путём изменения их проводимостей. Наименее сложным и затратным с точки зрения схемотехники способом это сделать является последовательная подача одинаковых электрических импульсов с заранее заданными амплитудой и длительностью. Для анализа возможности такой реализации подстройки весов были измерены изменения проводимости использованных мемристоров в зависимости от числа поданных на них импульсов. Обнаружено, что этот способ действительно эффективно изменяет проводимость мемристоров на предсказуемую величину, а потому может быть использован в дальнейших экспериментах.

Таким образом, в данной работе была построена простая ФНС на основе НК мемристоров, выполненных в кроссбар архитектуре, продемонстрирована классификация простых образов такой сетью после предварительного её обучения  ex-situ, а также показана возможность дальнейшей подстройки весов in-situ путём подачи на мемристоры последовательности одинаковых импульсов, что может быть использовано при реализации более сложных аппаратных ФНС на основе мемристоров.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации (МК-2203.2021.1.2).

Рис. 1 Схема формальной нейронной сети

Рис. 2 Результат работы обученной сети

Литература

- Jouppi N.P., Young C., Patil N. et al. // Proc. Int. Symp. Comput. Archit. 2017. P. 1. https://doi.org/10.1145/3079856.3080246

- В.В. Рыльков, А.В. Емельянов, С.Н. Николаев, и др., ЖЭТФ, 158, Вып. 1, стр. 164-183 (2020). DOI: 10.31857/S0044451020070159

- Xia Q., Yang J.J. // Nat. Mater. 2019. V. 18. № 4. P. 309. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-019-0291-x