Исследование пьезоэлектрических свойств кристаллов бифталата рубидия рентгенодифракционными методами

Ибрагимов Э.С.1,2,3, Куликов А.Г.2,3, Марченков Н.В.2,3, Писаревский Ю.В.2,3

1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2 ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

3 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
E–mail: ibragimov.es18@physics.msu.ru

Сегодня все большую актуальность приобретают исследования управляемого деформационного поведения материалов и изменения их структурной организации, в связи с чем активно ведутся работы по развитию рентгеновских методов анализа применительно к подобным задачам. Результаты, полученные в данной области, могут быть использованы для создания новых систем записи и хранения информации, а также элементов микро- и наноэлектроники [1].

Одним из возможных механизмов управления деформациями является приложение внешнего электрического поля, поэтому особый интерес представляют пьезоэлектрические материалы, которые уже нашли широкое применение в фотонике и сенсорике. В частности, сильными пьезоэлектрическими свойствами  обладают кристаллы семейства бифталатов [2,3], благодаря чему они используются в приемниках акустических волн с высокой чувствительностью. В то же время кристаллы бифталатов представляют интерес с точки зрения развития рентгенодифракционных методов ввиду возможности  исследования взаимоперпендикулярных деформаций в геометриях Брэгга (на отражение) и Лауэ (на просвет).

Табл. 1. Матрица пьезоэлектрических модулей монокристаллов БФК и БФР.

Времяразрешающие рентгенодифракционные измерения проводились с использованием методики, подробно описанной в [5]. Рентгенодифракционный метод определения пьезомодулей основан на регистрации изменения межплоскостного расстояния в кристаллах-пьезоэлектриках по смещению кривой дифракционного отражения. Из условия Вульфа-Брэгга следует зависимость между изменением межплоскостного расстояния Δd и соответствующим ему изменению угла дифракционного отражения Δθ:

где θ – угол Брэгга,  d – межплоскостное расстояние.

С другой стороны, относительная деформация пропорционально зависит от приложенного электрического поля с коэффициентом пропорциональности равным соответствующему пьезоэлектрическому модулю:

где E – напряженность внешнего электрического поля,  – пьезоэлектрический модуль, S – относительная деформация.

Таким образом, пьезоэлектрические модули кристалла могут быть определены из результатов рентгенодифракционного измерения смещения пика КДО при обратном пьезоэлектрическом эффекте с заданными значениями напряжения электрического поля.

В результате выполнения работы было проведено исследование динамики кристаллической решетки  под воздействием внешнего электрического поля по данным высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии в трехкристальной схеме с кристаллом-анализатором. Электрическое поле подавалось на кристалл вдоль полярной оси, совпадающей с кристаллографическим направлением [001], вследствие чего в кристалле возникали механические деформации в трех взаимоперпендикулярных направления.  Исследования проводились для двух полярностей прикладываемого поля, а также с различными значениями напряженности в диапазоне от 300 до 900 В/мм. Была установлена линейная зависимость пьезоэлектрического эффекта от напряженности поля во всем исследованном диапазоне, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии миграции носителей заряда ионного типа. В рамках работы установлены пьезоэлектрические модули d31, d32 и d33 кристаллов бифталата рубидия, а также усовершенствованы экспериментальные подходы к их определению рентгенодифракционными методами.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Государственного задания ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части подготовки образцов кристаллов и в рамках гранта № 075-15-2021-1362 в части разработки методического подхода и проведении исследований, а также при поддержке РФФИ (проект 19-29-12037 мк) в части обработки экспериментальных данных.

Литература

[1] Hanzig J., Zschornak M., Nentwich M., et al. Strontium titanate: An all-in-one rechargeable energy storage material // Journal of Power Sources. 2014. V. 267. P. 700.

[2] Беляев Л.М., Беликова Г.С., Гильварг А.Б., и др. Выращивание кристаллов бифталата калия и их оптические, пьезоэлектрические и упругие свойства // Кристаллография. 1969. Т. 14 (4). С. 645.

[3] Беликова Г. С., Беляев Л. M., Головей М.И., и др. Выращивание кристаллов бифталатов рубидия и цезия и исследование их оптико-акустических и нелинейно-оптических свойств // Кристаллография. 1974. Т. 19. С. 566—573;

[4] Khan M. S., Narasimhamurty T. S.. Elasto-optic studies on potassium acid phthalate single crystal //J. Mater. Sci. Lett. 1982. V.1, P. 268–270.

[5] Marchenkov N.V.,Kulikov A.G., Petrenko A.A., et al. Laboratory time-resolved X-ray diffractometry for investigation of reversible structural changes induced in single crystals by external electric field // Rev. Sci. Instrum. 2018. V.89(9), P. 095105