Исследование сверхпроводящего кубита в круглом волноводе

Матвеев Г.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: gmatveev00@mail.ru

Проект направлен на исследование связанных состояний ангармонических квантовых систем в круглом волноводе. Использование методики описания микроволновых резонансов в спектре прохождения через связанные состояния в континууме (BIC) активно используется в физике метаматериалов [1]. Однако в данной работе используется этот подход для описания состояний квантового объекта в резонаторе. Целью работы является исследование влияния кубита на частоты волноводных мод.

Экспериментальная установка представляет собой цилиндрический волновод с кубитом, размещенным на стенке. Кубит представляет собой две пластины развернутые в виде плоскопараллельного конденсатора, между которыми находится симметричный СКВИД. Пластины выполняют роль дополнительной шунтирующей ёмкости. Поэтому кубит является трансмоном, имеющим устойчивые квантовые состояния и обладающим значительным ангармонизмом, что позволяет различить переходы квантовых состояний на двухтоновой спектроскопии. Система, кубит в волноводе, помещена в криостат растворения. Для снижения влияния тепловых шумов измерения проводятся в сверхпроводящем режиме при температуре 20 мК. Для управления частотой кубита внешним магнитным полем волновод изготовлен из меди.

Рисунок 1. а) Общий вид экспериментальной установки, б) дизайн чипа, в) фотография СКВИДа.

Кубит с волноводом имеет силу связи, не однородную по сечению, следовательно, частота резонанса меняется при изменении положения чипа. Для проверки этого эффекта на основе экспериментальных данных одно- и двухтоновой спектроскопии, была построена симуляция, объяснено происхождение резонансов, посчитано мультипольное разложение для рассеянных волн на чипе. На данном чипе имеет смысл рассматривать только рассеяние электрическим и магнитным диполем, потому что посчитанные мультиполи более высоких порядков дают малый вклад, что соответствует конфигурации токов на чипе.

В круглом волноводе отсутствуют выделенные направления электромагнитного поля, поэтому каждая мода имеет две ориентировки вектора электрического поля по отношению к кубиту. В одном случае он направлен параллельно электрическому дипольному моменту дизайна, в другом случае – перпендикулярно. При расположении чипа у стенки, резонансы отличаются друг от друга по частоте примерно на 1 МГц, и распределение токов имеет качественное отличие. В первом случае ток равномерно течет через СКВИД и рассеивание происходит за счет электрического диполя. Во втором случае ток образует вихри на пластинах, основной вклад в рассеяние вносит магнитный диполь. При расположении чипа в центре волновода, частоты резонансов отличаются примерно на 10 кГц. При такой малой разнице частот две ориентировки смешиваются, а распределение токов становится практически неразличимыми. Основной вклад в рассеяние вносится электрическим диполем.

Таким образом, сдвиг частоты резонансов при изменении положения чипа в волноводе можно объяснить изменением вкладов в рассеяние диполями и различным распределением токов на чипе. Развитие методики описания резонансов с помощью связанных состояний (BIC) позволит проводить одновременное измерения ряда квантовых объектов, связанных волноводной модой.

Литература

- Rasmus E. Jacobsen, Alex Krasnok, Samel Arslanagić, Andrei V. Lavrinenko, and Andrea Alú Boundary-Induced Embedded Eigenstate in a Single Resonator for Advanced Sensing. 2021, arXiv:2103.03685

- J. Lisenfeld Experiments on Superconducting Josephson Phase Quantum Bits. 2008 University of Erlangen – Nuremberg.

- Hanhee Paik, D. I. Schuster, Lev S. Bishop, G. Kirchmair, G. Catelani, A. P. Sears, B. R. Johnson, M. J. Reagor, L. Frunzio, L. I. Glazman, S. M. Girvin, M. H. Devoret, and R. J. Schoelkopf Observation of High Coherence in Josephson Junction Qubits Measured in a Three-Dimensional Circuit QED Architecture. 2011, Phys. Rev. Lett. 107, 240501