Магнитная структура соединений серии Bi1-xTbxFeO3

Гервиц Н.Е.

научный сотрудник

Ткачев А.В.

старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.

Гунбин А.В.

аспирант

Журенко С.В.

аспирант

Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук

ngervits@gmail.com

Одной из основных задач при исследовании мультиферроиков на базе ортоферрита висмута является поиск подходящего допанта и нужной степени легирования, позволяющих модифицировать пространственную спин-модулированную структуру (ПСМС), характерную для чистого соединения BiFeO3, и реализовать потенциал магнитоэлектрического эффекта материала[1,2].

В данной работе были исследованы полученные методом твердофазного синтеза образцы ортоферрита висмута, легированного Tb в А-позиции со степенями замещения x = {1.5%, 5%, 16%}. Рентгеновская дифракция показала наличие в образцах незначительных примесей Bi25FeO39 (3-5%). Анализ рентгенограмм показал, что большая часть образцов находится ромбоэдрической R3c фазе.

Все образцы были исследованы с помощью ЯМР спектроскопии на ядрах 57Fe в нулевом внешнем магнитном поле при 4.2 К. Было обнаружено, что в диапазоне замещений 1.5 – 5 % ПСМС дает вариабельный отклик, сильно зависящий от амплитуды подаваемых импульсов вплоть до изменения типа анизотропии. В целом, небольшие степени легирования приводят к тому, что параметр ангармонизма m уменьшается по сравнению с чистым ферритом висмута.

Однако при исследовании образца с замещением 8.5% было обнаружено, что неоднозначность определения параметра анизотропии исчезает и наблюдается анизотропия типа «легкая плоскость» с m практически равным 1, что говорит о вырождении ПСМС в близкую к коллинеарной.

Справа от основного спектра, на частоте 75.85 МГц, была обнаружена дополнительная высокочастотная линия слабой интенсивности., Аналогичное явление ранее наблюдалось при замещении висмута на La и Sr и может быть ассоциировано с атомами железа в непосредственной близости от лигандов[3].

Литература

- Nair, S.G., Satapathy, J. & Kumar, N.P. Influence of synthesis, dopants, and structure on electrical properties of bismuth ferrite (BiFeO3). Appl. Phys. A 126, 836 (2020).

- Ghosh, A., Trujillo, D.P., Choi, H. et al. Electronic and Magnetic Properties of Lanthanum and Strontium Doped Bismuth Ferrite: A First-Principles Study. Sci Rep 9, 194 (2019).

- N.E. Gervits, A.V. Tkachev, S.V. Zhurenko, A.V. Gunbin, V.S. Pokatilov, A.A. Gippius, Zero-field 57Fe NMR in BiFeO3 based compounds: Problems, solutions and application to Bi1-xSrxFeO3, Solid State Communications 344, 114682 (2022).