Магнитные свойства и доменная структура квазибинарных интерметаллидов Tb0,16Ho0,84Fe2-xMx (M = Co, Ni)

Стречень А.С., Курносов Ю.А.

Студенты, 1 курс магистратуры

Тверской государственный университет, физико-технический факультет, Тверь, Россия

E–mail: artemstrechen@gmail.com

Редкоземельные интерметаллиды со структурой фаз Лавеса характеризуются высокими константами магнитострикции и значительным магнитокалорическим эффектом [1, 2]. Синтез квазибинарных соединений этого типа с различным относи-тельным содержанием 4f- и 3d-переходных металлов позволяет варьировать фундаментальные параметры этих материалов. В данной работе представлены результаты исследования образцов Tb0,16Ho0,84Fe2-xCox и Tb0,16Ho0,84Fe2-xNix  (х=0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Исходные сплавы были получены методом индукционной плавки в атмосфере аргона, после чего подверглись высокотемпературному отжигу при 950оС в течение 24 часов. В результате отжига образцы были приведены в однофазное состояние.

По данным рентгеноструктурного анализа увеличение относительного содержания никеля и кобальта в рассматриваемых образцах приводит к уменьшению параметра решетки а. Магнитные измерения проводились на вибрационном магнитометре в полях до 20 кЭ в температурном интервале 300–800оС. Анализ температурных зависимостей удельной намагниченности показал, что температура Кюри образцов увеличивается с ростом относительного содержания кобальта от 581 К при х=0,1 до до 614 К при х=0,4 и уменьшается с ростом относительного содержания никеля от 565 К при х=0,1 до 502 К при х=0,4. Экспериментально показано, что удельная намагниченность насыщения образцов Tb0,16Ho0,84Fe2-xСоx и Tb0,16Ho0,84Fe2-xNix (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) линейно уменьшается с ростом температуры.

| Микроструктура поверхности изучалась методами оптической (Axiovert 200MAT) и растровой электронной (JEOL JSM-6610LV) микроскопии. Доменная структура выявлялась методами полярного эффекта Керра и магнитно-силовой микроскопии. Показано, что механическое воздействие на поверхность в процессе подготовки шлифов приводит к изменению морфологии поверхности и влияет на доменную структуру (рис.1). В работе обсуждаются причины изме-нения структуры поверхности под действием механических напря-жений. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | а | б |
|  | Рис.1. Доменная структура поверхности образца Tb0,16Ho0,84Fe1,7Co0,3, выявленная методом полярного эффекта Керра: а – после финишной полировки поверхности шлифа; б – после релаксации. |

Исследование выполнено с использованием оборудования ЦКП ТвГУ.

Литература

- Olabi A.G., Grunwald A. Design and application of magnetostrictive materials // Materials and Design. 2008. V.29. P.469–483.

- Tereshina I.S., et al. Magnetocaloric effect in (Tb,Dy,R)(Co,Fe)2 (R = Ho, Er) multicomponent compounds // Journal of Physics: Conference Series. 2011. V.266. 012077.