Анализ магнитной анизотропии ансамбля магнитных наночастиц Fe3O4

Денисова А.С.1, Безверхний А.И. 2

1студент, 2к.ф.-м.н.

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Министерства здравоохранения России, 119991, Москва, Россия
E–mail: bezverhnii.alex@gmail.com

Магнитные наночастицы (МНЧ) с низкой токсичностью Fe3O4 являются перспективным материалом в области экспресс диагностики, адресной доставки лекарств и применения в локальной гипертермии раковых опухолей [1]. Практическое применение наночастиц Fe3O4 в медицине требует экспресс метода регистрации их концентрации. Перспективными платформами для датчиков концентрации наночастиц являются датчики на основе эффекта Холла, и датчики на основе гигантского магнитосопротивления [2]. Для предсказуемой работы такого датчика необходимо оценить такие магнитные свойства осаждённых на подложку (датчик) МНЧ, как намагниченность насыщения и константа магнитной анизотропии.

В качестве объекта изучения использовались МНЧ Fe3O4 осаждённые на подложку GaAs из коллоидного раствора. Средний диаметр МНЧ d = 24 nm, а толщина образуемого ими слоя ~2.7 · 10-4 cm.  У этого образца были измерены ЭПР спектры во всём диапазоне углов θ  = 0˚ – 360˚ с шагом 10˚. Здесь θ – угол между внешним магнитным полем ЭПР-спектрометра и нормалью к поверхности образца. На рис. 1 показаны ЭПР спектры чистой подложки GaAs и этой же подложки, покрытой МНЧ Fe3O4. На спектрах чистой подложки GaAs не было ЭПР сигнала при любых значениях θ следовательно, сигнал второго образца относиться только к МНЧ Fe3O4. На ЭПР спектрах МНЧ, записанных при различных ориентациях θ видны две резонансные линии, которые помечены на рис. 1 как 1 и 2. Аппроксимация угловых зависимостей резонансных полей Hres(θ) этих линий уравнением (4) из [3] позволило определить для линии 1 эффективную константу анизотропии Keff1 = 1.9 · 105 erg/cm3 и g-фактор g = 3.6, а для линии 2 Keff2 = 3.9 · 105 erg/cm3 и g = 1.94. Из литературных данных объёмная константа анизотропии для Fe Kb  = 2 · 105 erg/cm3 [4] а константа анизотропии наночастиц Fe3O4 с d = 20 nm Keff2 = 3.2–3.5 · 105 erg/cm3 [5].

Таким образом, линия 1 относится к фазе Fe, а линия 2 относится к фазе Fe3O4. Наличие двух отдельных фаз свидетельствует о структуре наночастиц типа ядро(Fe)/оболочка(Fe3O4). Наночастицы Fe3O4 проявляют магнитную анизотропию из-за их большого количества на поверхности подложки. В этом случае их анизотропия сходна с анизотропией тонкой плёнки.

Рис. 1. ЭПР спектры: I – подожки GaAs и II – наночастиц Fe3O4 на подложке GaAs.

Литература

- Fernandes Cardoso V., et al. Advances in magnetic nanoparticles for biomedical application // Adv. Healthcare Mater. 2017. V. 7 (5). P. 1700845(1–35).

- Nabaei V., et al. Magnetic biosensors: Modelling and simulation // Biosensors and Bioelectronics. 2018. V. 103. P. 69–86.

- Безверхний А.И., и др. Магнитная анизотропия многослойных гетероструктур [(Co41Fe39B20)x(SiO2)100-x/Bi2Te3]47 // Физика твёрдого тела. 2019. Т. 61(2). С. 266–272.

- Pisane K. L., et al. Unusual enhancement of effective magnetic anisotropy with decreasing particle size in maghemite nanoparticles // Appl. Phys. Lett. 2017. V. 110(22), P. 222409. doi:10.1063/1.4984903

- Lima E., et al. Spin disorder and magnetic anisotropy in Fe3O4 nanoparticles // J. Appl. Phys. 2006. V. 99. P. 083908.