О применении методики на базе метода импедансной спектроскопии для изучения импеданса ячеек с магнитными жидкостями

Антонова А.М.1

1аспирант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
ИЯФиТ, г. Москва, Россия
E–mail: frau.antonova.alexandra@list.ru

Магнитные жидкости применяются в автомобилестроении, космосе, ядерных реакторах, медицине (например, они требуются для контрастов для магнитно-резонансной томографии, используются для проведения магнитной гипертермии и др.). В период COVID-19 крайне актуальными становятся вопросы импортозамещения, сложности получения иностранных материалов для исследования могут быть как из-за проблем с доставкой в Российскую Федерацию, так и из-за строгих регулирующих правил по импорту в Российскую Федерацию. В рамках работ проводится изучение  ячеек, содержащих магнитные жидкости отечественного производства ООО «Аквасил» и Ивановского государственного энергетического университета имени В. И. Ленина (ИГЭУ) с размерами наночастиц около 10-20 нм.

Для характеризации сложных жидкостей применяется метод импедансной спектроскопии, анализ поведения импеданса магнитных жидкостей на различных частотных диапазонах (обратная зависимость от частоты ёмкостного сопротивления на синусоидальном сигнале указывает на важность анализа низкочастотного диапазона методом импедансной спектроскопии [1]) необходим для характеризации энергетических характеристик материала. Исследуется поведение ячеек с магнитными жидкостями различной формы (например, используются кубическая ячейка, ячейка в виде плоского конденсатора) и с различными электродами. Используемая методика на основе метода импедансной спектроскопии и метода наименьших квадратов применима для оценки ёмкости конденсаторов известного номинала, позволяет получать значения импеданса опытных образцов ячеек с магнитными жидкостями на низких частотах и фильтровать эти значения. Комплекс используемых приборов позволяет проводить исследования экспериментальных образцов ячеек с магнитными жидкостями в частотном диапазоне от 1 мкГц до 30 МГц.

Благодарю профессора Дж. Барберо (Politecnico di Torino, НИЯУ МИФИ) и профессора А. М. Фигуэйредо Нето (Universidade de São Paulo) за консультации и помощь, доцента П. Ю. Наумова (НИЯУ МИФИ) за помощь при организации работ и поддержку, профессора В. Р. Никитенко и ведущего инженера Е. Ф. Макляева за консультации. Благодарю за поддержку кафедру № 11 «Экспериментальные методы ядерной физики» (ЭМЯФ), Институт ядерной физики и технологий (ИЯФиТ НИЯУ МИФИ) и Программу повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ.

Литература

- Coelho, Roland. Physics of Dielectrics for the Engineer. Vol. 1. Elsevier, 2012.

- Barbero G. Theoretical interpretation of Warburg's impedance in unsupported electrolytic cells //Physical Chemistry Chemical Physics. – 2017. – Т. 19. – №. 48. – С. 32575-32579.

- Antonova, A. M., Barbero, G., Batalioto, F., Neto, A. F. и Parekh, K. Electric response of cells containing ferrofluid particles //Journal of Electroanalytical Chemistry. – 2020. – Т. 856. – С. 113479.