Образование метастабильного силицида  при кристаллизации наночастиц Si-Al

Гордеев И.С.1,2, Колотова Л.Н.3, Стариков С.В.4

аспирант, к.ф.-м.н., к.ф.-м.н.

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединённый институт высоких температур РАН, Москва, Россия

2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» , Москва, Россия

3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

4Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simulation, Ruhr-University, Germany

E–mail: gordeevilu@gmail.com

Механизм кристаллизации сплава Al-Si из аморфного состояния до сих пор неясен. Несмотря на отсутствие равновесных соединений для этой бинарной системы, существует несколько экспериментальных свидетельств, подтверждающих образование метастабильного силицида при отжиге аморфного Si, смешанный с Al. Классификация этой метастабильной структуры является недостающим фрагментом в описании кинетики кристаллизации сплава Al-Si. В этой работе было рассмотрены свойства силицида алюминия структуры Al2Si, которая является вероятным кандидатом на роль метастабильного соединения. Наше исследование было основано на атомистическом моделировании с использованием разработанного недавно межатомного потенциала и подхода DFT. Все использованные методы показали, что существует несколько кристаллических структур Al2Si с близкой геометрией и относительно

низкими энергиями образования. Химический порядок в таких структурах аналогичен порядку в расплаве Si-Al. Мы также показали, что объединение этих структур позволяет формировать кристалл с разной степенью упорядоченности.