Определение параметров сверхтонкого взаимодействия монокристаллов бората железа FеBO3

Снегирёв Н.И., Cтарчиков С.С.

Аспирант 3 года обучения

Институт кристаллографии им А.В. Шубникова

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: niksnegir@yandex.ru

В настоящее время кристаллы FeBO3 являются ключевым элементом как рентгеновские фильтры, в синхротронных установках при проведении спектроскопических исследований, основанных на ядерном резонансе [1,2]. Они используются в качестве уникальных монохроматоров синхротронного излучения, которые необходимы и широко востребованы для использования в экспериментальных установках на синхротронах третьего и четвертого поколения [1,2]. С появлением метода синхротронной мессбауэровской спектроскопии стало крайне важным знать детали сверхтонкой структуры в спектрах кристаллов FeBO3, особенно в области температур вблизи точки Нееля.

Рис 1. Мёссбауэровский спектр монокристалла FeBO3, полученный при T = 345 К. Точки – экспериментальные данные, линии – аппроксимация. Положения линий и их асимметрия показаны вертикальными штрихами и пунктирными линиями, соответственно.

В работе выполнены прецизионные измерения параметров сверхтонкого взаимодействия для атомов железа в монокристалле FeBO3 в широком диапазоне температур, в особенности в области температуры магнитного фазового перехода.

Применение теоретических методик к анализу экспериментальных мёссбауэровских спектров позволило получить информацию и точные численные значения таких параметров, как эффективное магнитное поле на ядре атомов железа, константа электрического квадрупольного взаимодействия и изомерный сдвиг.

Установлено, что в кристалле FeBO3 реализуется комбинированное магнитное дипольное и электрическое квадрупольное взаимодействие. Градиент электрического поля (ГЭП) на ядрах 57Fe в борате железа обладает аксиальной симметрией, параметр асимметрии η = 0. Главная ось ГЭП совпадает с кристаллографической осью [001] и ортогональна магнитным моментам, лежащим в плоскости (001). Эта взаимная ориентация сохраняется в широком диапазоне температур 5 – 400 K, включая область магнитного фазового перехода.

Показано, что появление двух дополнительных резонансных линий в сверхтонкой структуре существенно влияет на форму спектров FeBO3 вблизи температуры Нееля    (ТN  ~ 348 K, см. рисунок 1).

Полученные результаты будут важны для применения кристаллов FeBO3 в новых высокотехнологичных отраслях, включая оптоэлектронику и синхротронные технологии.

Авторы выражают благодарность С.В. Ягупову и М.Б. Стругацкому (КФУ им. В.И. Вернадского) за подготовку экспериментальных образцов, М.А. Чуеву (Физико-технологический институт им. К.А. Валиева РАН) за математический анализ экспериментальных результатов, и И.С. Любутину (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН) за руководство и значительную помощь в проведении работы.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-29-12016-мк.

Литература

- Yagupov S. et al. Development of a Synthesis Technique and Characterization of High-Quality Iron Borate FeBO3 Single Crystals for Applications in Synchrotron Technologies of a New Generation // Crystal Growth & Design.  2018.  Т. 18. №. 12. С. 7435-7440.

- Lyubutin, I. S.et. al. Magnetic and electric hyperfine parameters of antiferromagnet FеBO3 intended for monochromatization of synchrotron radiation // Journal of Alloys and Compounds. 2022. C. 164348.