Регистрация резонансных частот плазмонных осцилляций 2ДЭГ в трех КЯ InxGa1-xN/GaN методом THz-TDs спектроскопии

Е.Р. Бурмистров1, Л.П. Авакянц

МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет,                                кафедра общей физики

Москва, Россия

E-mail: 1eugeni.conovaloff@yandex.ru

Гетероструктуры InGaN/AlGaN/GaN представляют большой интерес в связи с их широким практическим использованием [1]. Например, УФ светодиоды с активной средой на основе гетероструктуры InGaN/AlGaN/GaN с множественными квантовыми ямами (МКЯ) обладают 40%-ной  эффективностью излучения [2]. Однако выходная мощность и эффективность излучения приборов микро – и оптоэлектроники на основе гетероструктур InGaN/AlGaN/GaN определяются подвижностью и временем релаксации двумерного электронного газа (2ДЭГ) в квантовых ямах (КЯ) InxGa1-xN/GaN.

Целью данной работы является регистрация методом терагерцовой спектроскопии с временным разрешением (THz-TDs) резонансных частот плазмонных осцилляций, возбуждаемых в образцах гетероструктур с тремя КЯ InxGa1-xN/GaN лазерными импульсами длительностью 130 фс в диапазоне температур от 90 до 170К. Быстрое преобразование Фурье (БПФ) осциллограммы электрического поля ТГц сигнала позволило получить частотные спектры мощности и фазы ТГц излучения, интерпретация которых дала возможность оценить время релаксации импульса (которое составило ~ 10-12 с), подвижность (4103 см2/Вс) и эффективную массу (0.45) 2ДЭГ в исследованных гетероструктурах. С помощью серии частотных спектров мощности и фазы ТГц излучения были получены температурные зависимости эффективной массы и времени релаксации импульса 2ДЭГ. Значение подвижности 2ДЭГ, полученное методом THz-TDs, хорошо согласуется с данными холловских измерений.

Список литературы

- Олешко В.И., Горина С.Г. // Ученые записки физического факультета.  2015. Т. 5. № 155501. С. 1 – 8.

- Мокеров В.Г. и др. // ФТП. 2009. Т. 43. № 4. С. 561-567.