Спин зависимое рассеяние электронов в модифицированных твердых растворах на основе манганита лантана- висмута

Волков Д.В.

Аспирант

Южный федеральный университет, НИИ физики, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: dvvolkov@sfedu.ru

В физике магнитоэлектрических явлений идет поиск различных сред, обеспечивающих тесную взаимосвязь зарядовых и спин-модулированных подсистем. Наиболее перспективным и многогранным в этой связи представляется явление магнитосопротивления. Технически значимые результаты получены при исследовании процессов гигантского и колоссального магнитосопротивления, происходящих в анизотропных пространственно неоднородных и гетероструктурах. Ранее показано, что эффект гигантского магнитосоопротивления проявляет себя в различных неоднородных средах со структурой типа перовскита [1-5]. В данной работе изготовлены модифицированные твердые растворы на основе Bi1-xLaxMnO3 модифицированные оксидом ниобия. Модификацию твердых растворов проводили в соответствии с формулой Bi0.5La0.5Mn1-xNbxO3. Все объекты исследования получены двухстадийным твердофазным синтезом (T1=800 ⁰С, t=10ч и T2=950 ⁰С, t=10ч) с последующим спеканием по обычной керамической технологии (Tсп=1020 ⁰С, t=2,5ч). Фазовый состав и полноту синтеза контролировали при помощи рентгеновской дифракции на длине волны CoKα, с помощью дифрактометра ДРОН-3. На каждой стадии технологического процесса проводилась поэтапная оптимизация условий образования ТР. Измерения диэлектрических характеристик проводились при Т=80 К и диапазоне частот от 100 Гц до 1 МГц, при помощи прецизионного измерителя импеданса Agilent E4980A. Модифицированные образцы оказались однофазными и беспримесными, а при комнатной температуре имеют кубическую структуру. На спектрах диэлектрической проницаемости присутствуют аномалии, которые ранее наблюдались других систем твердых растворах на основе Bi1-xLaxMnO3 [6]. Предварительные данные указывают на наличие в исследуемом материале значительного отрицательного магнетосопротивления, величина и характер которого позволяют отнести его к колоссальному магнетосопротивлению. В работе обсуждается природа наблюдаемых явлений, их связь с фазовыми состояниями и полиморфизмом объектов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032)/(БА30110/20-3-07ИФ) под руководством директора НИИ физики ЮФУ, д.ф.-м.н, Вербенко И.А. ЦКП НИИ физики ЮФУ.

Литература

1. Husain, Shahid & Bhat, Irshad & Khan, Wasi & Alkhtaby, Lila. Structural and dielectric properties of La0.8Te0.2MnO3. Solid State Communications. 157. 29. (2013).

2. S. Jin, T. H. Tiefel, M. McCormack, R. A. Fastnacht, R. Ramesh, L. H. Chen. Thousandfold Change in Resistivity in Magnetoresistive La-Ca-Mn-O Films. Science 264, 413, (1994).

3. R. Mahesh, R. Mahendiran, A. K. Raychaudhuri, and C. N. R. Rao, Giant magnetoresistance in bulk samples of La1-xAxMnO3 (A= Sr or Ca). J. Solid State Chem., 114, 297, (1995).

4. A. Seffar, J. Fontcuberta, B. Martlnez, J.L. Garcla-Mufioz, S. Pifiol, X. Obradors Giant magnetoresistance in ceramic perovskites La-L-Ca-MnO (L = Y,ad) J. of Magnetism and Magnetic Materials, 157/158, 260-261, (1996).

5. А.В. Павленко, А.В. Турик, Л.А. Резниченко, Л.А. Шилкина.Магнитодиэлектрический эффект в керамике Bi1/2La1/2MnO3, Письма в ЖТФ, Т39(1), (2013).

6. Y.J. Wu et all Synthesis and dielectric characteristics of Bi0.5La0.5MnO3 ceramics, Applied Physics A. V. 97. P. 191–194. (2009).