Теоретический анализ частотной зависимости динамической проводимости в LuB12

Макрушин М.А. 1, Красиков К.М.2

Арсеев П.И. 3, Случанко Н.Е. 2

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

3Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

969max969@mail.ru

Доклад посвящен изучению сильно коррелированных электронных систем (СКЭС). СКЭС представляются перспективными как для практических применений, так и с точки зрения фундаментальных научных исследований [1,2]. Среди СКЭС наиболее известны высокотемпературные сверхпроводники [3], манганиты с колоссальным магнетосопротивлением [4]. Анализ подобных систем зачастую оказывается затрудненным в силу сложности многочастичной задачи и отсутствия высокой симметрии у элементарной ячейки таких соединений. В то же время, среди различных СКЭС выделяется семейство редкоземельных (РЗ) додекаборидов RB12, в которых электронная и структурная неустойчивости наблюдаются в соединениях со сравнительно простой ГЦК решеткой. Одним из представителей семейства РЗ додекаборидов является сверхпроводник LuB12 (Tс~0.4K).

Предметом теоретического исследования является моделирование частотной зависимости динамической проводимости  этого металла. В работе предпринята попытка объяснить возникновение, наряду с Друде – вкладом, коллективных мод, проявляющихся в виде дополнительных пиков  на характерных частотах 400-800 см-1. В ходе анализа, основанного на решении уравнения Больцмана (1) для электронов

(1)

методами теории возмущений (возмущающей силой выступает внешнее электрическое  и внутреннее  дипольное поля), выяснено, что дополнительная компонента в проводимости может возникнуть в силу появления дополнительного поля, имеющего дипольный характер и создаваемого внутренними колебаниями системы. В работе также выполнено сопоставление результатов расчетов с экспериментальными спектрами соединений RB12.

Рис. 1. Частотные зависимости динамической части проводимости для LuB12. Отдельно выделены проводимость электронного газа (Друде-компонента, показана пунктиром) и дополнительные характерные лоренцианы.

Литература

1. Elbio Dagotto, “Complexity in Strongly Correlated Electronic Systems” Science 309, 257 (2005)

2. B. Keimer, S. A. Kivelson, M. R. Norman, S. Uchida, and J. Zaanen, “From quantum matter to high-temperature superconductivity in copper oxides” Nature (London) 518, 179 (2015)

3. M. Vojta, “Lattice symmetry breaking in cuprate superconductors: stripes, nematics, and superconductivity” Adv. Phys. 58, 699 (2009)

4. A. Moreo, S. Yunoki, and E. Dagotto, “Phase Separation Scenario for Manganese Oxides and Related Materials” Science 283, 2034 (1999)

5. B. Gorshunov, E. Zhukova, G. Komandin, et al. “Collective infrared excitation in the cage-glass LuB12” JETP Letters 107, (2018)