Структура, магнитные и электронные свойства наночастиц ядро@двойная оболочка Fe7C3/FexOy/C

Заяханов В.А., Фунтов К.О.

Аспирант, 3 года обучения

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: zaiahanov@gmail.com

Наночастицы ядро@оболочка (НЧ) вызывают большой интерес из-за потенциального применения в различных научных и технологических областях, включая катализ, синтез Фишера-Тропша, хранение данных, защита от коррозии, биомедицина. Для практических применений важно научиться управлять свойствами НЧ при их синтезе. Обработка ферроцена при высоком давлении и температуре (HP-HT обработка) позволяет хорошо контролировать состав НЧ [1]. В данной работе были получены НЧ Fe7C3/FexOy/C при нагреве ферроцена до 900°С под давлением 8 ГПа в течение t = 10-10000 секунд. Магнитные, структурные и электронные свойства нанокомпозитов изучены методом XRD, TEM, HAADF-STEM, ED, Мессбауэровской спектроскопией и магнитными измерениями. ПЭМ-изображения образца при t = 1000 c показано на рисунке 1. Установлено, что основными продуктами разложения ферроцена являются различные кристаллические фазы карбидов и оксидов железа, заключенные в матрицу из аморфного углерода.

Рис. 1. ПЭМ-изображения: А) общее изображение t = 1000 образца Fe7C3/FexOy/C (желтыми стрелками указаны частицы графитизированного углерода); Б) ВР-изображение 1000 с образца, демонстрирующее структуру ядро@оболочка

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-72-00095) в части анализа порошковых рентгенограмм, проведения мёссбауэровских и рамановских экспериментов, обработке и анализу результатов, и Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части экспериментов по просвечивающей электронной микроскопии нанокомпозитов.

Автор выражает благодарность за руководство и значительную помощь в работе к.ф.-м.н. Старчикову С.С. и проф. д.ф.-м.н. И.С. Любутину, Васильеву А.Л. за электронно-микроскопические исследования, к.ф.-м.н. Чумакову Н.К. за магнитометрию, а также проф. Давыдову В.А. и. Агафонову В.Н за предоставленные образцы.

Литература

1.	Starchikov S.S. et al. Core@shell nanocomposites Fe7C3 / FexOy /C obtained by high pressure-high temperature treatment of ferrocene Fe(C5H5)2 // Carbon N. Y. 2021. Vol. 178. P. 708–717.