Исследование физико-химических процессов на межфазных границах системы Si/SiO2/HfO2/TiN при высокотемпературном отжиге и легировании примесями сегнетоэлектрического HfO2

Бугаев А.В., Конашук А.С., Филатова Е.О.

Студент

Санкт-Петербургский Государственный Университет, физический факультет, Санкт-Петербург, Россия

bugaev.sasha99@mail.ru

В большинстве случаев HfO2 является обычным диэлектриком. Однако, путём легирования примесями, либо создания внутреннего напряжения в плёнке в результате осаждения электродов с последующим отжигом можно добиться образования в его кристаллической структуре нецентросимметричной орторомбической кристаллической модификации. Известно, что следствием данного процесса является возникновение сегнетоэлектрических свойств в плёнке HfO2, которое проявляется в появлении остаточной поляризации [1]. Сегнетоэлектрический FE-HfO2 может быть крайне полезен в полевом транзисторе (FE-FET) в качестве активного слоя, где направление остаточной поляризации FE-HfO2 задаёт пороговое напряжение транзистора. Такой полевой транзистор состоит из трёх основных слоёв — диэлектрик/сегнетоэлектрик/металл, что соответствует изучаемой в данной работе системе Si/SiO2/FE-HfO2/TiN, где слой Si используется в качестве подложки. Крайне важны в формировании и стабилизации сегнетоэлектрической кристаллической фазы процессы, происходящие на межфазных границах SiO2/HfO2 и HfO2/TiN [2]. Поэтому их изучение является первостепенной задачей в исследовании представленной системы.

Основной целью данной работы является изучение влияния температурного отжига и легирования примесями системы Si/SiO2/HfO2/TiN на формирование межфазных границ (SiO2/HfO2 и HfO2/TiN) и на процессы, протекающие на них. Образцы представляют собой многослойную структуру Si/SiO2(7,5 нм)/FE-HfO2(9,5 нм)/TiN(10 нм). Некоторые из образцов были подвержены температурному отжигу при температурах 850°С и 1000°С. Также часть образцов была легирована примесями Si (3,6%) и Al (5,5%). Все измерения проводились методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии высоких энергий в центре синхротронного излучения Petra III на канале вывода синхротронного излучения P22. В ходе эксперимента были использованы несколько энергий возбуждающих фотонов (2800 эВ, 5000 эВ и 7000эВ), и углов эмиссии фотоэлектронов (5°, 45° и 60°). Фотоэлектронные спектры были разложены при помощи компьютерных программ CASA XPS и AAnalyser. Также, для подкрепления результатов, полученных из анализа фотоэлектронных спектров, некоторые образцы были исследованы методами рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии.

В ходе проведённых исследований было выявленоперемешивание слоёв FE-HfO2 и TiN с образованием TiOxNy и HfNx. Обнаружено, что в результате температурного отжига происходит перераспределение кислородных и азотных вакансий на границе FE-HfO2/TiN, причём с ростом температуры вымывание кислорода из оксида гафния металлом резко уменьшается. Влияние наличия/отсутствия примесей в активном слое на перераспределение атомов кислорода и азота на данной межфазной границе обнаружено не было. Таким образом, данный процесс определяется исключительно температурой отжига. Анализ фотоэлектронных Hf4f спектров обнаруживает смещение дублета, соответствующего HfO2 в сторону больших энергий связи с ростом температуры отжига, что говорит об уменьшении эффективной работы выхода электрода [3].

Отжиг системы также значительно активизирует процессы, происходящие на межфазной границе SiO2/FE-HfO2. Происходит образование протяжённого (2,5 нм) слоя HfSixOy. Стехиометрия данного соединения зависит от температуры отжига. С ростом температуры HfSixOy становится более обогащённым гафнием, на что указывает смещение соответствующего пика на спектре Si2s в сторону меньших энергий связи. Этот вывод подтверждается данными просвечивающей электронной микроскопии. Легирование примесями несколько снижает долю HfSixOy. Данные рентгеновской дифракции показывают, что образец, легированный алюминием, демонстрирует наличие в своей структуре сегнетоэлектрической орторомбической кристаллической фазы в отличие от образцов, легированных кремнием, в которых доминирующей является центросимметричная тетрагональная кристаллическая модификация.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-3870.2022.1.2.

Литература

- M. Hoffmann, U. Schroeder, T. Schenk et al. "Stabilizing the ferroelectric phase in doped hafnium oxide", J. Appl. Phys. 118, 072006 (2015) (doi: 10.1063/1.4927805).

- Johannes Mueller, Stefan Slesazeck, Thomas Micolajick et al. "Ferroelectric Field Effect Transistor", Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, 2019, Pages 451 – 471.

- E. Lipp, H. J. Osten, and M. Eizenberg et al. "The role of metal\high-k dielectric interfaces in advanced gate stacks", J. Appl. Phys. 106, (2009), 113505.