Влияние параметров поверхности на оптическое пропускание

монокристаллов германия и кремния

Гугуцидзе К.А1 ,Мариничева К.А.2.
студент бакалавриата1, соискатель2

1,2Тверской государственный университет,

физико-технический факультет, Тверь, Россия 
E-mail: gugutsidze123456@mail.ru

На выбор материалов инфракрасной оптики влияет большое число факторов, таких как физико-механические свойства, стойкость к воздействию различных сред, обрабатываемость, обеспечение требуемого качества поверхности и т. д. Основными оптическими характеристиками материалов, являются: спектральное пропускание и отражение, показатель преломления; коэффициенты поглощения и ослабления излучения [1-3].

Актуальность настоящей работы определяется востребованностью монокристаллов германия и кремния высокого качества в ИК-оптике. Различные способы обработки этих кристаллов позволяют получать оптические поверхности высоких классов чистоты. Исследование полученных поверхностей на шероховатость современными методами и средствами позволяет провести уточнение и выявление оптимальных способов обработки кристаллов для ИК-оптики.

Цель работы- исследование влияния способов обработки оптических элементов и параметров их поверхностей на пропускание монокристаллических образцов германия в диапазоне (1.5-25 мкм) и монокристаллических образцов кремния в диапазоне (1.2-7 мкм).

Исследования проводились на монокристаллах германия, легированных сурьмой, выращенных способом Чохральского в направлении [111], (удел. сопротивление (=1.0-1.5 Ом⋅см; n–тип); монокристаллах кремния, выращенных методом Чохральского [111], (( = 1.9-2.4 Ом⋅см, n-тип). Обработка поверхностей состояла из этапов: шлифовка порошками корунда М40-М10; полировка суспензиями алмазного синтетического порошка АСМ 2/0 и АСМ 1/0 на кремниевой подложке (1 способ) и полировка алмазными порошками АМ 0.5/0 на смоле (2 способ). Оценка параметров полученных поверхностей проводилась на оптическом профилометре NanoMap 1000WLI, регистрация спектров пропускания – на Фурье-ИК спектрометре Tenzor 27.

Поверхности оптических элементов характеризуются такими параметрами как среднее арифметическое отклонение профиля (Ra), высота неровностей профиля (Rz), среднеквадратическое отклонение шероховатости поверхности (Rq), Rmax – наибольшее отклонение профиля и др. В результате аттестации исследуемых поверхностей получены 3d-профили поверхностей, карты высот и линейные профилограммы для всех образцов германия и кремния, определены параметры шероховатости (Таб.1).

Таблица 1. Параметры шероховатости для образцов германия и кремния.

| Параметры поверхности | Полировка АСМ 2/0, Ge | Полировка АМ 0.5/0, Ge | Полировка АСМ 2/0, Si | Полировка АМ 0.5/0, Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra, нм | 3.1 | 2.7 | 5.1 | 4.4 |
| Rz, нм | 16.6 | 12.8 | 13.1 | 11.2 |
| Rq, нм | 3.7 | 3.3 | 4. 2 | 3.4 |
| Rmax,нм | 23.2 | 14.7 | 18.2 | 17.5 |

Оптимальная геометрия поверхности соответствует параметрам образцов германия и кремния, обработанным абразивными суспензиями АМ 0.5/0 на смоляном полировальнике.

Исследования оптического пропускания полированных образцов германия и кремния проводилось на Фурье-ИК спектрометре Tensor 27 при одинаковой температуре Т =200С. и одинаковой толщине (10 мм), таким образом исключалось внесение ошибки в измерения. На рисунке 1 представлены спектры пропускания монокристаллов германия и кремния, обработанных различными абразивными суспензиями на различных подложках.

| A | B |
| --- | --- |

Рис.1. A Спектры пропускания образцов германия B и кремния, обработанных двумя способами.

Были определены коэффициенты пропускания исследуемых монокристаллов (таб.2).

Таблица 2. Коэффициенты пропускания исследуемых монокристаллов.

|  | Полировка АСМ 2/0, Ge | Полировка АМ 0.5/0, Ge | Полировка АСМ 2/0, Si | Полировка АМ 0.5/0, Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент пропускания, ( % | 46.1 | 46.6 | 46.8 | 47.5 |

Очевидно, что особенности полировки монокристаллов кремния и германия во многом определяют как качество получаемых оптических поверхностей, так и влияют на оптические свойства этих кристаллов. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о заметном влиянии параметров поверхности на оптическое пропускание образцов, а также решает практическую задачу об оптимизации способов обработки технически ценных кристаллов германия и кремния.

Исследования проведены на оборудовании Центра коллективного пользования Тверского государственного университета.

Литература

1. Иванова А. И., Мариничева К. А., Третьяков С. А., Иванов А. М., Молчанов С. В., Каплунов И.А. Температурная зависимость оптического пропускания монокристаллов германия // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, Выпуск 13. 2021. С.177-184.

2. Каплунов И.А. Колесников А.И., Гавалян М.Ю., Белоцерковский А.В. Оптические свойства крупногабаритных монокристаллов германия // Оптика и спектроскопия, 2016. Т. 120. № 4. С. 691-696.

3. Claeys C., Simoen E. Germanium-based Technologies: From Materials to Devices. Elsevier. 2007. p. 480.