Исследование структуры и фазового состава нанокомпозитных пленок WxSi1-x

Керсновский Е.С.1, Хыдырова С.2 Михайлова И.В.2, Васильев Д.Д.2, Моисеев К.М.2, Барков К.А.1, Ивков С.А.1, Буйлов Н.С.1

1-Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

2-Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия

kersnovskiy@inbox.ru

Ультратонкие сверхпроводящие пленки WxSi1-x являются перспективным материалом для использования в однофотонных детекторах   -сверхпроводниковых детекторах видимого и ИК диапазонов волн (Superconducting Single Photon Detector – SSPD). Использование данного материала, в теории превышающий ряд параметров (плотность критического тока, коэффициент поглощения в ИК области) используемого в данное время NbN, позволит значительно повысить квантовую эффективность системы приема одиночных фотонов. Однако технологические процессы получения сплавов W-Si, а также покрытий на их основе часто являются сильно неравновесными, такие как магнетронное напыление, из-за чего в этой системе могут формироваться различные соединения сильно отличающиеся по физико-химическим свойствам [1].

В рамках данной работы были исследованы пленки W-Si, получены в МГТУ имени Н.Э. Баумана магнетронным распылением вольфрама и кремния на подложки кремния и сапфира. Толщина пленок составляла 12 нм. Исследование структуры пленок W-Si проводилось с помощью рентгеновской дифрактометрии на дифрактометре PANalytical Empyrean B.V. с монохроматизированным Cu kα1 излучением, в ЦКПНО ВГУ. Кроме того, для одновременного контроля как кристаллических, так и аморфных фаз на основе кремния, пленки анализировались с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света на спектрометре Raman Microscope RamMics M532 EnSpectr в области 360-560 см-1 с использованием лазера с длиной волны 532 нм, а также с помощью уникального метода ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) на спектрометре РСМ-500 [2]. Для более точного определения фазового состава исследуемого образца по данным УМРЭС согласно методике, описанной в работе [3], проводится компьютерное моделирование экспериментальных рентгеновских эмиссионных Si L2.3 спектров на основе эталонных спектров.

Результаты исследований показывают, что при совместном магнетронном распылении W и Si на кремниевую подложку наблюдается только стабильные фазы силицидов вольфрама WSi2 и W5Si3. В то же время, в составе пленок, полученных на сапфировых подложках, преобладает метастабильная фаза W3Si2. Такой результат может свидетельствовать о взаимодействии растущей пленки с кремниевой подложкой и обогащением силицидной пленки кремнием с последующим формированием высших силицидов.

1. МГТУ им. Н.Э. Баумана Лаборатория «Элионные процессы и нанотехнологии» Кафедра «Электронные технологии в машиностроении» 2019 г.

2. И. В. Федин, Е. В. Ерофеев, В. В. Федина AlGaN/GaN диоды с барьерами Шоттки на основе Ta, Ni, WSi и TiN/ журнал Проблемы научной мысли Т. 11 №1 2017 г. с. 122-127

3. Мустафаев Г.А., Черкесова Н.В., Хасанов А.И., Мустафаев А.Г. Применение силицида вольфрама как токопроводящего материала для металлизации/ Журнал «Известия Чеченского Государственного Университета» №4 (8) 2017г. С. 35-40