Новый подход к созданию анион-чувствительных сенсоров на основе модификации полимерных пластифицированных мембран наночастицами различной природы

Рашитова К.И.

Студент, 3 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: rashitovaki@gmail.com

Количественное определение таких гидрофильных анионов, как карбонаты, сульфаты и фосфаты в водных средах является важной аналитической задачей в биомедицинских и экологических исследованиях. На данный момент для ее надежного решения используется дорогостоящие приборные методы. Привлекательной альтернативой становятся химические сенсоры – ионоселективные электроды (ИСЭ) – как недорогие и простые устройства для экспрессного и точного анализа. Также их преимуществом является возможность управления сенсорными свойствами в широких пределах за счёт модификации мембраны электрода. Несмотря на большое количество разнообразных сенсоров подобного типа для, разработка сенсоров, высокоселективных к гидрофильным анионам, является всё ещё не решённой задачей, поскольку такие ионы обладают низким сродством к неполярным мембранам.

Данная работа посвящена созданию высокоэффективных пленочных анион-чувствительных потенциометрических сенсоров с жидкостным заполнением с использованием до сих пор не описанного в литературе подхода – модификации неорганическими наночастицами различной природы для увеличения их гидрофильности и сорбционной активности. Для изготовления мембран использовали стандартные компоненты – поливинилхлорид и о-нитрофенилоктиловый эфир, а также наночастицы Fe3O4, SnO2 и гидроксиапатита с размерами менее 20 нм и формой, близкой к сферической. Планирование работы проводили в предположении о том, что заряд поверхности наночастиц должен оказывать значительное влияние на их сорбционную активность против анионов. В связи с этим, было необходимо получить наночастицы с как можно более близкими морфологическими параметрами и максимально различным значением дзета-потенциала, для чего были успешно применены синтетические подходы, развиваемые в группе синтеза и исследования наночастиц и наноструктурированных материалов Института химии СПбГУ. Оценку гидрофильности полученных мембран проводили путем измерения угла смачивания; однако было показано незначительное влияние модификатора на этот параметр.

Электрохимические свойства полученных сенсорных мембран для потенциометрического определения неорганических анионов были изучены в водных растворах в нейтральной, кислой и щелочной среде. Установлено, что мембраны, модифицированные Fe3O4, обладают анионной чувствительностью в нейтральной и кислой среде; мембраны, модифицированные SnO2 и гидроксиапатитом, демонстрируют анионную чувствительность только в кислой среде. Для всех мембран чувствительность к липофильным ионам ниже, чем к гидрофильным; кроме того, для двухзарядных анионов зарегистрирована практически нернстовская чувствительность. Особо необходимо отметить, что величины чувствительностей сенсоров линейно зависят от дзета-потенциалов модификаторов, что подтвердило правильность предпосылок работы.

Таким образом, впервые было изучено влияние модификации сенсорных мембран неорганическими наночастицами на потенциометрический отклик ИСЭ, обнаруженные зависимости открывают перспективы значительного улучшения их чувствительности и селективности к анионам.

Автор работы выражает благодарность профессору, д.х.н. Кирсанову Д.О. и доценту, к.х.н. Осмоловской О.М., а также Ресурсным центрам СПбГУ «РДМИ», «ИТКН», «ФМИП», «НФМ», «ОЛМИВ».