Получение, свойства селектированных кремниевых наночастиц с Ми-резонансом и их применение в фотогипертермии

Мусаева Д. У.,1 Корнилова А. В.,1,2 Тихоновский Г.В.1

Студент, 3 курс бакалавриата

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Инженерно-физический институт биомедицины, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: d.ariya@bk.ru

Кремниевые (Si) наночастицы (НЧ) ввиду низкой токсичности и способности к биоразложению допускают применение в биовизуализации, терапии и биосенсорике [1]. Уже предложены применения решения задачи рассеяния Ми для сферических наночастиц в различных сферах [2], а для водных растворов Si НЧ с помощью моделирования было показано, что воздействие импульсного лазера способно формировать область с температурой, превышающей 42 ° C —температуру денатурации белков [3]. Однако на практике исследования увеличения поглощения света сферическими Si НЧ под влиянием резонансных длин волн и связанного с этим перегрева еще не проводились.

В нашей работе водные суспензии Si НЧ получали с помощью фемтосекундной лазерной абляции пластин кристаллического Si, в дистиллированной воде. Для отбора по размеру раствор НЧ подвергали центрифугированию и обработке ультразвуком. В зависимости от режимов и количества этапов центрифугирований происходит уменьшение разброса НЧ по размерам и смещение пика из зеленого диапазона длин волн (520-550 нм) в длинноволновую область спектра (до 630 нм).

Рис. 1. A Изображения частиц с резонансом Ми при 520 нм со сканирующего электронного микроскопа(SEM);  B Распределение частиц по размерам с резонансом Mi при 520 нм по результатам анализа изображений SEM

Контроль нагрева водных растворов НЧ Si производился тепловизионной камерой. Температуру раствора устанавливали постоянной, на уровне 36-37 ° C. Использовались лазеры с длинами волн 532 нм и 670 нм, импульсный и непрерывный (CW), с мощностями в 60 мВт. Результаты показали повышение температуры растворов Si НЧ до 13 ° C по сравнению с водой. Скорость нагрева была максимальной для случаев облучения импульсным лазером с длиной волны, соответствующей положению резонансного пика НЧ, и уменьшалась для случаев нерезонансного облучения. Были проведены эксперименты in vivo по облучению биологических объектов Paramecium Caudatum с Si НЧ, помещенными внутрь организмов. Импульсный режим в диапазоне длин волн, резонансном для Si НЧ, продемонстрировал лучшую эффективность, приводя к значительному разрушению клеток даже в относительно мягких условиях лазерного облучения.

Литература

1. Jeelani P., Mulay P., Venkat R., Ramalingam C. Multifaceted Application of Silica Nanoparticles. A Review // Silicon.  2020. Vol.12. P.1337–1354.

2. Hergert W., Wriedt T. The Mie Theory // Springer Series in Optical Sciences.  2012. Vol.169. P. 1-256.

3. Oleshchenko V., Bezotosnyi V., Timoshenko V., Heating of aqueous suspensions of silicon nanoparticles by radiation from a laser diode with a wavelength of 808 nm for applications in the method of local photohyperthermia // Quantum Electronics.  2020. Vol.50. P. 104–108.

# Text boxes

B

A