Получение наночастиц эпсилон-оксида железа путем кристаллизации силикатных стекол

Александра С. Султановская1,3, Евгений А. Горбачев1,2, Людмила Н. Алябьева3,
Борис П. Горшунов3, Павел Е. Казин2, Лев А. Трусов1,2

Студентка, 2 курс бакалавриата

1Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 
Факультет Наук о Материалах, Москва, 119991, Россия
2Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, 119991, Россия
3Московский Физико-Технический Институт, 
Лаборатория Терагерцовой Спектроскопии, Центр Фотоники и 2D Материалов, 
Долгопрудный, 141701, Россия
E-mail: sult_alexa@mail.ru

Эпсилон-оксид железа (ε-Fe2O3) – это наноразмерная полиморфная модификация, обладающая высокой коэрцитивной силой (более 20 кЭ) и поглощением миллиметрового излучения за счёт ферромагнитнго резонанса.[1] Благодаря этим свойствам и отсутствию дорогостоящих элементов в составе ε-Fe2O3 является перспективным материалом для использования в промышленности. Поскольку ε-Fe2O3 существует в ограниченном диапазоне размеров частиц для его стабилизации используется тугоплавкая диамагнитная матрица, химически инертная к Fe2O3 – мезопористая матрица диоксида кремния.[2] На данный момент неизвестно, возможна ли эффективная стабилизация частиц эпсилон-оксида железа в матрице другого состава и микроструктуры. Исследование формирования ε-Fe2O3 путём кристаллизации стёкол позволит понять критерии выбора стабилизирующей матрицы и создать масштабируемую методику синтеза ε-Fe2O3. Таким образом целью представленной работы является разработка методики получения ε-Fe2O3 путём кристаллизации силикатных стёкол.

После изучения литературных данных для синтеза силикатных стёкол была выбрана система для матрицы Na2SiO3-CaSiO3. Были получены стекла, содержащие 10 % и 20 % Fe2O3 по массе при соотношении νNa2SiO3/(νNa2SiO3 + νCaSiO3) = 0.2. Синтез проводился по следующей схеме: получали шихту путём измельчения смеси прекурсоров (NaHCO3, CaCO3, Fe2O3, SiO2), нагревали ее в платиновом тигле в трубчатой печи до 1350 °С, выдерживали в течение получаса, расплав закаливали между двумя вращающимися стальными валками в воду. Стекло отжигали, нагревая от комнатной температуры до 800 °С со скоростью 5 °/мин, выдерживали 1 час, затем нагревали до 1000 °С (5 °/мин) и выдерживали три часа.

По результатам магнитных измерений и РФА было выявлено присутствие ε-Fe2O3 в полученных образцах стеклокерамики. Путём циклирования образца стекла, содержащего 20 % Fe2O3 по массе, в термогравиметрометре с приложением магнитного поля, было выявлено, что в данной системе ε-Fe2O3 существует в диапазоне температур 880–950 °С.

Таким образом, можно сделать вывод, что пористость матрицы не является необходимым условием для образования наночастиц эпсилон-оксида железа.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 21-79-10184.

Литература

1.	Zbo R., Namai A., Ohkoshi S. ε -Fe 2 O 3 : An Advanced Nanomaterial Exhibiting Giant Coercive Field , Millimeter-Wave Ferromagnetic Resonance , and Magnetoelectric Coupling. 2010. Vol. 18, № Iii. P. 6483–6505.

2.	Gorbachev E. et al. Tuning the particle size, natural ferromagnetic resonance frequency and magnetic properties of Fe2O3 nanoparticles prepared by a rapid sol-gel method. Royal Society of Chemistry, 2021. Vol. 9, № 19.