Поиск и синтез нового селенит хлорида Sr2Mn(SeO3)2Cl2

Астахов Н.В.1, Бердоносов П.С.1

Студент, 1 курса бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: nickavit@yandex.ru

В последние годы внимание ученых обращено на соединения с экзотическими магнитными подсистемами. В таких соединениях могут наблюдаться различные квантовые явления, вызванные группами атомов с магнитными подсистемами низкой размерности (от 0 до 2): магнитные фрустрации, волны зарядовой плотности, спиновые жидкости и др. Примером таких соединений могут выступать Sr2M(SeO3)2Cl2 (M=Co, Ni, Cu) [1,2]. Для соединения с Ni показано [3], что эта фаза обладает антиферромагнитной цепочечной подсистемой co спином S = 1. Особый интерес возникает в исследовании возможности получения и изучения магнитных свойств аналогичной фазы, содержащей в качестве d-металла марганец (II), спин которого будет S = 5/2.

В данной работе нами проведен поиск и синтез фазы состава Sr2Mn(SeO3)2Cl2 твердофазным синтезом, а также осуществлена характеризация этой фазы методами структурного анализа и спектроскопии. Структура Sr2Mn(SeO3)2Cl2 показана на Рис.1 Ажурный каркас структуры построен из слоев полиэдров SrO6Cl2 и цепочек из октаэдров MnO4Cl2, которые дополнительно сшиваются селентиными группами SeO32–. Расстояние Mn–Mn в цепи октаэдров MnO4Cl2 составляет 5.457 Å, что, учитывая большой спин S =5/2 катионов Mn2+, может приводить к магнитному обмену в такой цепи.

Проводится сравнение полученной нами фазы с другими представителями семейства Sr2M(SeO3)2Cl2 (M = Co, Ni, Cu).

Рис. 1. Структура Sr2Mn(SeO3)2Cl2: полиэдры SrO6Cl2, MnO4Cl2 и группировки SeO3

​1. Berdonosov P. S. et al. A group of new selenite-chlorides of strontium and d-metals (Co,Ni): Synthesis, thermal behavior and crystal chemistry // Journal of Solid State Chemistry. 2009. № 1 (182). C. 77–82.

2. Berdonosov P. S et al. Strontium-copper selenite-chlorides: Synthesis and structural investigation // Journal of Solid State Chemistry. 2009. № 9 (182). C. 2368–2373.

3. Kozlyakova E. S. et al. Quasi-1D XY antiferromagnet Sr2Ni(SeO3)2Cl2 at Sakai-Takahashi phase diagram // Scientific Reports. 2021. № 1 (11).