Стабильность материалов на основе координационных соединений европия при одновременном воздействии температуры и УФ излучения

Родина Л.С.,1 Целых Л.О.2, Уточникова В.В.2

Студентка, 1 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lubarod2012@gmail.com

Одним из наиболее интересных применений люминесцирующих материалов является бесконтактная люминесцентная термометрия, незаменимая для измерения температуры сверхмалых и/или быстро движущихся объектов, для которых контактные методы не подходят.  Для многих применений необходим диапазон повышенных температур (50–400 оС), однако большинство известных термометров не выдерживают такие температуры или неудобны в использовании. Соединения лантанидов уже зарекомендовали себя в качестве материалов для термометрии. Узкие полосы люминесценции с постоянным положением на спектре удобны для детектирования, а высокая термическая и фотостабильность некоторых комплексов лантанидов позволяет использовать их для высокотемпературной люминесцентной термометрии. Относительная чувствительность таких термометров Sr=1/А⋅dА/dT может быть рассчитана через любую люминесцентную характеристику, в качестве которой в нашей работе выбраны интенсивность люминесценции и время жизни.

Однако в ходе работы с высокотемпературными термометрами мы столкнулись с проблемой снижения стабильности при одновременном воздействии УФ лазера и высокой температуры. Поэтому актуальной задачей является как создание материала, сочетающего эффективную люминесценцию с высокой фотостабильностью при высоких температурах, так и само изучение фотостабильности при различных температурах.

Для решения этой задачи в данной работе был выбран 2,6-нафтилдикарбоксилат европия Eu2(nda)3(H2O)4, который известен как яркой люминесценцией, так и высокой термической стабильностью после обезвоживания (до 600 оС). Однако отщепление координированных молекул воды при нагревании влияет на спектр люминесценции. Этого можно избежать двумя способами: предварительно обезводить комплекс или ввести нейтральный лиганд, в качестве которого мы выбрали батофенантролин (BPhen).

Изучение фотостабильности обезвоженного Eu2(nda)3 под действием излучения с длиной волны 365 нм при 25 oC, 50 oC и 100 оС показало, что интенсивность спектра люминесценции комплекса Eu2(nda)3 уменьшается как с ростом температуры, так и с течением времени при каждой из них. Времена жизни уменьшаются с ростом температуры, однако после 150 циклов измерений при 25 оС время жизни уменьшается до значения времени жизни Eu2(nda)3(H2O)4, что связано с координированием молекул воды из воздуха в ходе эксперимента.

Интенсивность спектра люминесценции Eu2(nda)3(BPhen) при 25 оС практически не меняется в течение часа непрерывного воздействия диода. При переходе к 50 оС и 100 оС скорость снижения интенсивности увеличивается в 3 раза за 1.5 ч при обеих температурах. Времена жизни при увеличении температуры уменьшаются, что позволяет использовать их как термометрическую характеристику. При этом образец остается стабильным даже после 150 циклов измерений.

Литература

1. Utochnikova V.V., Kalyakina A.S., Lepnev L.S., Kuzmina N.P. Luminescence enhancement of nanosized ytterbium and europium fluorides by surface complex formation with aromatic carboxylates // Journal of Luminescence, 2007. Vol. 180. P. 1566-1574.