Влияние дисперсности частиц природного наполнителя на прочностные характеристики эпоксидных материалов

Бельков Д.А., Медведева Р.А., Тарасов В.М.

студент, 1 курса бакалавриата

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева, Казань, Россия

E–mail: danil_belkov_03@mail.ru

Экспериментальная часть. В качестве наполнителя композиций на основе эпоксидной смолы ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), отвержденной аминофенолом АФ-2          (ТУ 2494-052-00205423-2004), применялась зола, полученная сжиганием рисовой шелухи 500 оС [2].

С целью определения влияния дисперсности частиц на прочностные характеристики эпоксидных материалов, модифицированных природным наполнителем золой рисовой шелухи (ЗРШ), были проведены следующие исследования: 1) определение размера частиц ситовым методом ГОСТ 4403-91 2) определение размера частиц при помощи дифракционного анализатора размера частиц «Analysette 22 Mikro Tec plus» ГОСТ 31993-2013; 3) измерена износостойкость образцов на вертикальном оптиметре ИЗВ-1; 4) измерена твердость по методу Шора ГОСТ 24621-91; 5) измерен коэффициент статического трения ISO 20808; 6) определена прочность на отрыв ГОСТ 32299-2013.

Обсуждение результатов. Полученные экспериментальные данные указывают на то, что дисперсность частиц ЗРШ влияет на прочностные характеристики наполненных ею эпоксидных полимеров (табл. 1). С увеличением размера частиц золы износ незначительно уменьшается, а твердость, проходя через максимум при размере частиц этого наполнителя от 35 до 64 мкм возрастает, а затем заметно уменьшается.

Это явление можно объяснить тем, что основными структурными характеристиками, раскрывающими в значительной степени свойства наполненных материалов, являются площадь контакта наполнителя с матрицей, которое не может не отразиться на интенсивности межмолекулярного взаимодействия [102].

Таблица 1 - Эксплуатационные свойства эпоксидных материалов, наполненных золой рисовой шелухи

| № п/п | Тип наполнителя | Размер частиц наполнителя, мкм | Износ, ∙10-6 м | Твердость, HSD | Коэффициент статического трения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | контроль | - | 19 | 46,01 | 0,39 |
| 2 | ЗРШ | до 35 | 12,1 | 43,44 | 0,13 |
| 3 |  | от 35 до 64 | 12,2 | 50,16 | 0,12 |
| 4 |  | от 64 до 94 | 11,5 | 39,77 | 0,12 |

Литература

- Готлиб Е.М., Рахматуллина А.П., Нгуен А., Чан Х.Т, Фыонг Ха Отходы сельскохозяйственного производства - перспективное сырье для химической промышленности. Монография Lambert Academic Publishing. - 2019. - 209 с.

- The effects of chemical treatment on the structural and thermal, physical, and mechanical and morphological properties of Rice Hull Ash reinforced PVC composites / R. Nadlene [et al.] // Polymer Composites. - 2018. – V.1. - № 39. - P. 274-287.